Утверждены

АОО "ВНИИПТМАШ"

12 ноября 1997 года

Согласованы

письмом

Госгортехнадзора России

от 13 ноября 1997 г. N 12-7/1057

Введены в действие

с 1 января 1998 года

Методические указания

по обследованию грузоподъемных машин с истекшим

сроком службы.

Часть 5. Краны мостовые и козловые

РД 10-112-5-97

(с изм., внесенными письмами Госгортехнадзора РФ

от 03.12.2001 N 12-01/1195, от 03.11.2003 N 12-01/975)

1. Область применения

Настоящий Руководящий документ (РД) разработан в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденными Госгортехнадзором России 30.12.92 [далее - Правила (ПБ 10-14-92)], а также с Методическими указаниями по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы. Часть 1. Общие положения (РД 10-112-96). Настоящий РД устанавливает требования к периодичности, организации и методам обследования грузоподъемных кранов мостового типа общего назначения с истекшим сроком службы (мостовых, козловых, полукозловых, козловых контейнерных и мостовых перегружателей) <**> для определения возможности их дальнейшей эксплуатации.

--------------------------------

<**> Далее - краны.

Настоящий РД может быть использован также для обследования отдельных грузовых тележек с механизмами подъема, передвигающихся по рельсам, самоходных тележек для развоза металла и электрических талей, передвигающихся по монорельсам.

2. Термины и определения

Применительно к настоящим Методическим указаниям используются термины и определения:

Планово-высотная съемка кранового пути (рельсов или иных направляющих движение грузовой тележки) - комплекс работ, включающий нивелирование и определение положения в плане каждой из отдельно выбранных точек кранового пути относительно выбранных опорных точек (или линий).

Нивелирование - определение высотного положения каждой из отдельно выбранных точек рельса (или иных направляющих движение) относительно выбранных опорных точек или линии горизонта.

Рихтовка - комплекс операций по изменению положения рельсов, квадрата или монорельса в целях достижения ими заданного проектного положения.

Усталостная трещина основного сечения поясного листа и стенок коробчатой балки - усталостная трещина, поражающая как минимум 100% растянутой зоны листа хотя бы одной стенки коробчатой балки или растянутого пояса. Наличие такой усталостной трещины вызывает необходимость оценки остаточного ресурса металлоконструкции.

Усталостная трещина основного сечения опоры - усталостная трещина, поражающая не менее 50% площади основного сечения хотя бы одной из опор козлового крана (или перегружателя). Наличие такой усталостной трещины вызывает необходимость оценки остаточного ресурса металлоконструкции.

Отапливаемое помещение - помещение, в котором температура воздуха не опускается ниже 0 °С и влажность не превышает величин, указанных для климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150.

Неотапливаемое помещение - помещение, для которого не выполняются условия по температуре, указанные в определении термина "отапливаемое помещение".

3. Общие требования

3.1. Виды и периодичность обследования

3.1.1. Обследование грузоподъемных кранов мостового типа в целях продления срока дальнейшей эксплуатации необходимо проводить по истечении нормативного срока службы.

При необходимости или по просьбе владельца обследование может быть проведено и в связи с реконструкцией крана.

3.1.2. Предусматриваются следующие виды обследования грузоподъемных кранов мостового типа:

первичное;

повторное;

внеочередное.

Внеочередное обследование выполняется вне зависимости от срока эксплуатации крана.

3.1.3. Первичное обследование кранов, изготовленных в соответствии с ГОСТ 27584 и установленных в отапливаемых помещениях, следует проводить по истечении нормативного срока службы, исчисляемого с момента изготовления крана, а также с учетом требований п. 3.1.4 настоящего РД.

Для кранов, установленных на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, а также для кранов, которые не соответствуют ГОСТ 27584, за нормативные принимают сроки, приведенные в табл. 1 (первичное обследование).

Сроки   до  проведения  повторных  обследований  назначают  на

основании данных о фактической группе классификации (режима) крана

по  ГОСТ 25546/ИСО 4301, определяемых по наработке крана с момента

начала  его  эксплуатации  на  момент  проведения  обследования  и

рекомендациями  табл.  1.  В  том  случае, если фактическая группа

классификации  (режима) крана ниже или равна паспортной (например,

3К            < 5К          )  и   впредь   до   изменения  группы

фактическая     паспортная

классификации  (режима)   в   паспорте   крана,   срок  проведения

повторного обследования назначают  в соответствии с рекомендациями

табл. 1 для группы классификации (режима), установленной паспортом

крана.

Таблица 1

Сроки проведения первичных и повторных

обследований кранов мостового типа

┌─────────────────┬──────────────┬────────────────┬──────────────┐

│Группа классифи- │Группа режима │Срок до проведе-│Срок до прове-│

│кации (режима)   │по классифика-│ния первичного  │дения повтор- │

│крана по ГОСТ    │ции Правил    │обследования    │ного обследо- │

│25546/ИСО 4301   │Госгортехнад- │(календарный),  │вания, годы   │

│(принята в       │зора СССР     │лет             │              │

│ПБ 10-14-92)     │1969 г. <1>   │                │              │

├─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┤

│8К/А8            │ВТ            │12(12) <*>      │2(2) <*>      │

│6К-7К/А6-А7      │Т             │16(12) <*>      │2(2) <*>      │

│4К-5К/А4-А5      │С             │16(16) <*>      │3(2) <*>      │

│2К-3К/А2-А3      │Л             │20(16) <*>      │5(2) <*>      │

│1К/А1            │Р (редкое     │30(16) <*>      │10(3) <*>     │

│                 │использование)│                │              │

└─────────────────┴──────────────┴────────────────┴──────────────┘

--------------------------------

<1> Приближенное соответствие только для целей обследования.

<*> В скобках указаны сроки до проведения первичных и повторных обследований кранов, работающих на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях.

При выявлении превышения фактической группы классификации над паспортной следует руководствоваться Приложением З5 к настоящему РД и, как указано в нем, может потребоваться дополнительная проверка металлоконструкции крана на сопротивление усталости.

3.1.4. Количество обследований, как правило, не должно быть более пяти. По истечении срока после четвертого повторного обследования по рекомендации комиссии, проводившей обследование, кран может быть подвергнут либо капитально-восстановительному ремонту (определение дано в РД 10-112-3-97), либо оценке остаточного ресурса, либо списанию.

3.1.5. Краны, эксплуатируемые в агрессивных средах (пропарочные камеры, травильные отделения, зольные цехи кожевенных заводов и т.д.), при наличии в зоне согласно справке о характеристике работы крана (Приложение А5) источника агрессивной среды по классификации СНиП 2.03.11-85 вне зависимости от группы классификации (режима) должны проходить первичное обследование через 12 лет и повторные - не реже чем через 2 года.

В сомнительных случаях (при наличии в зоне работы крана источников агрессивной среды, которые не указаны в справке, предоставленной владельцем), а также с учетом справочного Приложения Ж5 комиссия вправе принять решение о сокращении срока проведения повторного обследования.

3.1.6. Обследование состояния крановых путей выполняется согласно РД 10-138-97 и является самостоятельным разделом работ. В соответствии с Правилами (ПБ 10-14-92) результаты планово-высотной съемки (и включенного в нее нивелирования) крановых путей считаются действительными в течение не более 3 лет, и при выполнении очередного обследования (если оно по срокам не совпадает с комплексным обследованием согласно РД 10-138-97) указанные работы дополнительно могут не проводиться.

3.1.7. Краны подвергают внеочередному обследованию в следующих случаях:

если в процессе эксплуатации наблюдается повторное появление трещин в несущих металлоконструкциях;

при появлении отрицательного прогиба пролетных балок мостовых кранов свыше 0,0022 величины пролета;

если при испытании грузом 1,25Q     установлено  возникновение

ном

остаточной деформации;

при наличии деформаций металлоконструкции, возникших в результате столкновений, пожара и т.п.;

если краны подлежат перемонтажу или реконструкции;

по требованию органов госгортехнадзора или заявке владельца крана.

3.2. Организация обследования

3.2.1. Обследование грузоподъемных кранов мостового типа должны осуществлять организации, имеющие лицензию и прошедшие аттестацию в соответствии с РД 10-112-96.

3.2.2. В случае переноса лицензионной деятельности из региона, где получена лицензия, в другой регион следует руководствоваться п. 3.2.2 РД 10-112-96.

3.2.3. При организации проведения обследования следует руководствоваться разд. 3.2 РД 10-112-96.

3.3. Основные работы при обследовании

3.3.1. Обследование грузоподъемных кранов мостового типа должно включать перечень работ, изложенный в разд. 3.3.1 РД 10-112-96, который предусматривает:

3.3.1.1. Проверку выполненных владельцем крана работ согласно п. 3.2.8 РД 10-112-96.

3.3.1.2. Ознакомление с документацией, представленной владельцем крана согласно п. 3.2.8 РД 10-112-96, в том числе с расчетной оценкой фактической группы классификации (режима) крана на момент проведения обследования, выполненной согласно данным Приложения А5 к настоящему РД, а также с актами предыдущих обследований крана.

3.3.1.3. Проверку состояния металлических конструкций (с возможным расчетом на сопротивление усталости в случаях, предусмотренных Приложением З5 к настоящему РД).

3.3.1.4. Проверку состояния механизмов, канатно-блочной системы и других узлов.

3.3.1.5. Проверку состояния электрооборудования.

3.3.1.6. Проверку состояния приборов безопасности.

3.3.1.7. Проверку состояния крановых путей (по результатам ранее проведенных обследований согласно РД 10-138-97) и рельсов (или иных направляющих движение) грузовой тележки.

3.3.1.8. Проверку химического состава и механических свойств металла несущих элементов металлических конструкций.

3.3.1.9. Составление ведомости дефектов.

3.3.1.10. Статические и динамические испытания крана.

3.3.1.11. Оценку остаточного ресурса.

3.3.1.12. Оформление результатов обследования.

Примечания: а) если при выполнении п. 3.3.1.1 комиссией, проводящей обследование, будет выявлено отсутствие у владельца крана документов, предусмотренных п. п. 3.2.8.3 - 3.2.8.7 РД 10-112-96 Общие положения, данные работы могут быть выполнены организацией, проводящей обследование (при наличии у нее лицензий на соответствующие виды работ);

б) работы по п. п. 3.3.1.8 и 3.3.1.11 выполняют только в случаях, оговоренных в настоящем нормативном документе;

в) работы по п. п. 3.3.1.4 - 3.3.1.6 проводят в объеме, предусмотренном Правилами (ПБ 10-14-92) для технических освидетельствований. При этом в случае выявления каких-либо дефектов и неисправностей комиссия должна принять решение об увеличении объема проводимых проверок по соответствующему узлу;

г) при проведении внеочередного обследования возможность сокращения объема работ, указанных в п. 3.3.1, определяется комиссией с учетом состояния элементов и оборудования крана, вызвавших необходимость проведения этого обследования.

3.4. Ознакомление с документацией

3.4.1. В процессе выполнения работ по п. 3.3.1.2 настоящего РД комиссия, проводящая обследование, должна ознакомиться с имеющейся эксплуатационной документацией, чертежами и расчетами, выполненными при ремонте или реконструкции крана (если ремонты или реконструкции проводились), сертификатами на использованные марки сталей, а также со справкой о характере работ, выполняемых краном (форма справки приведена в Приложении А5), материалами последнего полного технического освидетельствования и предписаниями органов госгортехнадзора.

Одновременно комиссия должна ознакомиться с документацией на крановые пути, по которым передвигается кран, предусмотренной РД 10-138-97.

3.4.2. В процессе изучения документации рекомендуется составлять рабочую карту обследования. Принципы составления рабочей карты обследования изложены в РД 10-112-96.

3.5. Проверка состояния металлических конструкций

3.5.1. Перед обследованием металлические конструкции, особенно в местах их возможного повреждения, должны быть очищены от грязи, снега, избытка влаги и смазки.

3.5.2. Наличие условий для проведения безопасного осмотра металлоконструкций согласно п. 3.2.8.2 РД 10-112-96 обеспечивает владелец крана.

3.5.3. Обследование металлических конструкций в общем случае должно включать следующие этапы:

внешний осмотр несущих элементов металлических конструкций;

проверку элементов металлических конструкций одним (или несколькими) из видов неразрушающего контроля;

проверку качества соединений элементов металлических конструкций (сварных, болтовых, шарнирных и других);

измерение остаточных деформаций балок, ферм и отдельных поврежденных элементов;

оценку степени коррозии элементов металлических конструкций;

выполнение проверочного расчета на сопротивление усталости в случаях, предусмотренных Приложением З5 к настоящему РД.

3.5.4. Внешний осмотр следует проводить с применением простейших оптических средств и переносных источников света, при этом особое внимание должно быть уделено следующим местам возможного появления повреждений:

участкам резкого изменения сечений;

местам, подвергшимся повреждениям или ударам во время монтажа и перевозки;

местам, где при работе возникают значительные напряжения, коррозия или износ;

местам, характерным для конструкций кранов данного типа, где наиболее вероятно могут возникнуть трещины (Приложения Е5, Л5 и П5 к настоящему РД - приложения Л5 и П5 не приводятся);

местам возможного скопления влаги.

3.5.5. При проведении внешнего осмотра необходимо обращать особое внимание на наличие следующих дефектов:

трещин в основном металле, сварных швах и околошовной зоне, косвенными признаками наличия которых являются шелушение и растрескивание краски, местная коррозия, подтеки ржавчины и т.п.;

механических повреждений;

расслоения основного металла (например, на торцевых поверхностях свесов поясов коробчатых металлоконструкций);

некачественного исполнения ремонтных сварных соединений;

люфтов шарниров, ослабления болтовых и заклепочных соединений;

возникших очагов коррозии.

3.5.6. При обнаружении признака наличия трещин (а также для определения фактических границ распространения выявленной трещины) в металлической конструкции или сварном шве подозрительные места рекомендуется подвергать проверке одним из видов неразрушающего контроля.

Выбор технических средств для проведения неразрушающего контроля определяет комиссия, проводящая обследование.

3.5.7. Неразрушающему контролю также рекомендуется подвергать элементы металлоконструкции крана, представленные в табл. 2.

Таблица 2

Элементы металлоконструкций, подвергаемые неразрушающему

контролю при проведении обследований кранов мостового типа

| Наименование элемента | Цель выполне- ния неразру- шающего контроля | Рекомендуемый способ дефек- тоскопии | Минимальный объем контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Нижние пояса главных балок коробчатого сечения кранов, установленных на открытом воздухе | Определение площади и сте- пени коррозии | Ультразвуко- вая толщино- метрия | Согласно Приложению Р5 |
| Участки сплошной коррозии главных балок коробчатого сечения > 0,5 кв. м | Определение степени корро- зии | Ультразвуко- вая толщино- метрия | Не менее чем в 3 точках, находя- щихся в обнару- женной зоне коррозии |
| Листовые балочные конструкции (пояса, стенки) при выявлении расслоения на доступных для осмотра гранях (например, на торцах свесов) | Определение площади рас- слоенного ме- талла | Ультразвуко- вая толщино- метрия | Не менее чем в 3 точках, отстоящих от зоны расслое- ния ~= на 100 мм. При обнаружении продолжения зоны расслоения объем контроля увеличи- вают |
| Надбуксовые части концевых балок мостовых кранов | Выявление тре- щин в основном металле и сварных швах | Вихретоковая, ультразвуко- вая или цвет- ная дефекто- скопия | Согласно приложению Л5 |
| Места соединения главных и конце- вых балок мосто- вых кранов | Выявление тре- щин в основном металле и сварных швах | Вихретоковая, ультразвуко- вая или цвет- ная дефекто- скопия | Согласно приложению Л5 |
| Места соединения опор с пролетным строением козло- вых кранов и опор с ходовыми тележками | Выявление тре- щин в основном металле и сварных швах | Вихретоковая, ультразвуко- вая или цвет- ная дефекто- скопия | Согласно приложению П5 |

3.5.8. При обнаружении механических повреждений металлических конструкций (вмятин, изгибов, разрывов и т.п.) замеряются их размеры (длина, ширина, высота или глубина). Затем размеры повреждения сравнивают с предельными размерами подобного дефекта, приведенного в Приложениях Г5 и Д5. В случае превышения нормативных размеров повреждение фиксируют в ведомости дефектов, составленной согласно приложению Г РД 10-112-96.

3.5.9. Степень коррозионного износа определяется с помощью измерительных инструментов или средствами неразрушающего контроля. Величину допустимой степени коррозии, а также оценку степени ее влияния учитывают в соответствии с Приложением И5 к настоящему РД.

3.5.10. Контроль состояния заклепочных и болтовых соединений следует осуществлять визуально и остукиванием молотком. Ослабление заклепки (болта) можно определить по более глухому звуку удара и по характеру отскока молотка. Проверку ослабления заклепки можно выполнять двумя молотками: одним выполняют удар по внешней головке, а другой держат прижатым к противоположной головке заклепки. Если заклепка ослаблена, то при ударе первым молотком по головке происходит резкий отскок второго молотка.

У всех болтовых соединений при визуальном контроле следует установить соответствие проектного количества болтов в соединении, а также явные дефекты (трещины, смятия, отрыв головки и т.п.). Для проверки фактического состояния один из наиболее подвергнутых коррозии болтов или иной подозрительный болт подвергают контрольному развинчиванию-завинчиванию и проверке на наличие признаков среза, смятия и т.п. (В необходимых случаях при этом должна быть обеспечена разгрузка всего болтового соединения!) При обнаружении дефекта в ведомость дефектов должна быть включена рекомендация по 25 - 50% ревизии данного болтового соединения при очередном ППР.

Проверка качества соединения на высокопрочных болтах включает оценку комплектности шайб и гаек, а также отсутствия зазоров между шайбами и гайками. В сомнительных случаях проверку целостности болта можно выполнять с помощью ультразвукового толщиномера. Контроль качества затяжки (особенно подвергнутых коррозии) высокопрочных болтов при выполнении работ по обследованию не производится. (Данные работы выполняются только при ППР и ревизиях болтового соединения в целом и включают обязательное отвинчивание гаек с последующим их завинчиванием динамометрическим ключом. В необходимых случаях при этом должна быть обеспечена разгрузка всего болтового соединения.)

При сильной коррозии болтового (заклепочного) соединения или, обнаружив во время обследования лопнувший болт (заклепку), не менее 25% количества оставшихся болтов (заклепок) в данном соединении подвергают ультразвуковой дефектоскопии (определению действительной длины болта с помощью ультразвукового толщиномера).

3.5.11. Контроль соединительных элементов металлической конструкции (осей, пальцев и т.д.) следует начинать с проверки комплектности (и исправности) фиксирующих и стопорных элементов (болтов, гаек с контргайками, ригельных планок и т.д.). В случае обнаружения повреждения последних соединение рекомендуется разобрать, замерить величину износа и указать ее в ведомости дефектов. В ведомости дефектов также должна быть указана и причина (по мнению комиссии), которая привела к повреждению (например, воздействие на палец осевого усилия или крутящего момента).

3.5.12. Измерение остаточных деформаций балок выполняют согласно Приложениям М5 и Н5 к настоящему РД.

3.5.13. При оценке возможности продолжения эксплуатации металлической конструкции следует учитывать:

наличие местных механических повреждений элементов конструкции (в том числе местных остаточных деформаций, разрывов, трещин и других дефектов, превосходящих по величине цифры, приведенные в Приложении Д5, а также механического износа);

остаточные деформации узлов металлической конструкции (остаточный прогиб пролетных балок, скручивание балок и пространственных ферм, искажение формы моста в плане и т.п., превосходящие по величине цифры, приведенные в Приложении Г5);

коррозионные повреждения металла, превосходящие по величине цифры, приведенные в Приложении И5;

выявленные технологические дефекты металла (расслоение, плены, закаты);

дефекты, явившиеся следствием нарушений технологического процесса при изготовлении и ремонте металлоконструкции (подрезы и чрезмерная пористость сварных швов, наличие кратеров на основном металле, отклонения в размерах швов);

неисправность заклепочных, болтовых и пальцевых соединений (ослабление заклепок, отсутствие проектного количества заклепок и болтов, чрезмерные радиальные зазоры в соединениях и т.п.), особенно тех, которые воспринимают знакопеременные усилия и моменты;

исчерпание ресурса конструкции (или элемента конструкции) по критерию усталости.

3.5.14. По степени тяжести последствий (риска), которые могут наступить вследствие наличия дефектов и повреждений, а также по степени вероятности возникновения таких последствий [и (или) по степени возможности (невозможности) их устранения] в общем случае различают дефекты и повреждения, при наличии которых:

а) продолжение эксплуатации возможно до очередного обследования без каких-либо дополнительных условий;

б) продолжение эксплуатации возможно на меньший срок, обычно назначаемый в подобном случае согласно рекомендациям настоящего РД;

в) продолжение эксплуатации возможно до очередного обследования с изменением характеристики (характеристик) крана [группы классификации (режима), грузоподъемности, скоростей рабочих движений и т.п.];

г) продолжение эксплуатации связано с необходимостью проведения ремонта и находится в зависимости от его результатов;

д) продолжение эксплуатации элемента металлоконструкции или всей металлоконструкции невозможно.

3.5.15. Возможность продолжения эксплуатации крана с измененными характеристиками (пп. 3.5.14 "б" - "г") во всех случаях должна быть обоснована соответствующими расчетами, после чего о принятом решении должны быть поставлены в известность владелец крана и органы госгортехнадзора.

3.5.16. Возможность и условия продолжения эксплуатации элементов металлоконструкции с дефектами и повреждениями, не учтенными в требованиях настоящего РД, определяет комиссия, проводящая обследование крана. При этом в отдельных случаях (или по указанию органов госгортехнадзора) принимаемое решение должно быть согласовано с головной организацией по краностроению или изготовителем крана.

3.5.17. При выполнении обследования металлических конструкций и анализе его результатов следует с наиболее возможной степенью достоверности (в том числе с использованием, при необходимости, расчетов и выполнения оценки степени изменения свойств металла) выявить причину возникновения дефекта. При вынесении решения в соответствии с пп. 3.5.14 "б" - "д" причина обязательно должна быть отражена в ведомости дефектов.

3.5.18. Возможность и условия продолжения эксплуатации дефектных элементов металлических конструкций на срок до выполнения ремонта (при условии необходимых ограничений и регламентированного контроля за состоянием элемента) определяет комиссия, проводящая обследование.

3.6. Проверка состояния механизмов, канатно-блочной

системы и других узлов

3.6.1. Работы по проверке состояния механизмов, канатно-блочной системы и других узлов должны выполняться согласно п. 3.6.1 РД 10-112-96 и включать следующее:

внешний осмотр в целях анализа общего состояния и работоспособности;

проведение необходимых проверок, в том числе измерений.

3.6.2. Параметры элементов сборочных единиц крана, подвергаемые контролю при проведении работ по обследованию кранов мостового типа, приведены в Приложении С5 к настоящему РД. Там же указаны рекомендуемые виды контроля, необходимые средства для выполнения контроля, а также браковочные дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация элемента не допускается.

3.6.3. Необходимость разборки механизма при осмотре согласно п. 3.6.4 РД 10-112-96 определяет комиссия, проводящая обследование. Безусловной разборке подлежат механизмы, при работе которых наблюдаются посторонний шум, вибрация, излишнее выделение тепла.

3.6.4. Повреждения, близкие к предельным, выявленные в результате внешнего осмотра, должны быть измерены. Результат измерения, например по износу, сравнивают либо с размером, где износ практически отсутствует, либо с размером, указанным на чертеже.

3.6.5. В качестве критериев браковки зубчатых передач (открытых зубчатых пар) используют рекомендации п. 5 Приложения С5 к настоящему РД.

3.7. Проверка состояния электрооборудования

3.7.1. Проверку состояния электрооборудования выполняют согласно указаниям п. 3.7 РД 10-112-96.

3.7.2. Проверка состояния электрооборудования должна включать следующее:

внешний осмотр электрооборудования и проведение необходимых для анализа работоспособности испытаний и измерений (проверок);

оценку соответствия установленного электрооборудования эксплуатационной документации;

контрольную проверку работоспособности электрооборудования. Перечень работ, выполняемых при обследовании электрооборудования, зависит от конкретного типа крана и установленной на нем системы электрооборудования (постоянного или переменного тока, с силовыми или магнитными контроллерами, с использованием короткозамкнутых электродвигателей или электродвигателей с фазным ротором и т.п.).

Параметры элементов электрооборудования крана, подвергаемые контролю при проведении работ по обследованию кранов мостового типа, приведены в п. п. 13 - 22 Приложения С5 к настоящему РД. Там же указаны рекомендуемые виды контроля, необходимые средства для выполнения контроля, а также браковочные дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация элемента не допускается.

3.7.3. Оценку состояния сопротивления изоляции и сопротивления заземления крана следует выполнять по данным соответствующих протоколов измерений, предоставляемых владельцем крана.

3.8. Проверка состояния приборов и устройств безопасности

3.8.1. Проверка состояния приборов и устройств безопасности должна выполняться в соответствии с указаниями п. 3.8 РД 10-112-96 и включать следующие работы:

внешний осмотр приборов и устройств безопасности;

контрольную проверку их работоспособности.

3.8.2. Ограничители грузоподъемности, установленные на кранах мостового типа, должны соответствовать требованиям РД 10-118-96 "Основные требования безопасности к ограничителям грузоподъемности электрических мостовых и козловых кранов".

3.8.3. Краны, не оборудованные ограничителями грузоподъемности, но по технологии выполняемых работ согласно РД 10-118-96 относящиеся к категории, подлежащей обязательному оснащению ограничителями грузоподъемности, отмечаются комиссией соответствующей записью в ведомости дефектов. Решение об оснащении крана ограничителем грузоподъемности при этом выносят органы госгортехнадзора.

3.8.4. У кранов, установленных на открытом воздухе, выполняют осмотр и оценку работоспособности противоугонных захватов, предотвращающих угон крана ветром. При этом обращают особое внимание на комплектность, исправность и работоспособность приводных устройств захватов, на износ поверхностей губок захватов, а также оценивают надежность сцепления их с головкой рельса в рабочем состоянии.

3.8.5. Проверку работоспособности концевых выключателей и блокировок следует выполнять согласно п. п. 13 и 22 Приложения С5 к настоящему РД.

3.9. Проверка состояния крановых путей и рельсовых

путей грузовой тележки

3.9.1. Проверка состояния крановых путей должна проводиться в соответствии с п. 3.9 РД 10-112-96 и с использованием результатов их комплексного обследования, проведенного согласно РД 10-138-97.

3.9.2. Внешний осмотр состояния элементов крановых путей с оценкой их фактического состояния включает выполнение следующих работ:

выявление участков рельсов с наличием предельного износа;

выявление трещин, вмятин, сколов и других дефектов рельсов;

оценку целостности и комплектности элементов крепления рельсов;

оценку соответствия по высоте тупиковых упоров и буферов крана [и (или) тележки];

оценку состояния и работоспособности тупиковых упоров и отключающих линеек; проверку наличия в них трещин, механических повреждений и других дефектов;

оценку соответствия проекту и целостность заземления крановых путей.

3.9.3. При проверке состояния рельсов и (или) монорельса (направляющих) грузовой тележки выполняют перечень работ, аналогичный приведенному в п. 3.9.2. В необходимых случаях при неудовлетворительной работе механизма передвижения тележки может быть выполнена планово-высотная съемка рельсов и (или) монорельса грузовой тележки, при этом в качестве нормативных отклонений следует использовать величины, превышающие не более чем на 15% указанные для аналогичных параметров в ГОСТ 27584.

Планово-высотную съемку рельсов и (или) монорельса грузовой тележки выполняют лишь при обнаружении значительных (более 10 мм) смещений рельсов в горизонтальном направлении или несоосности в стыках (более 3 мм по горизонтали и вертикали), а также при обнаружении дефектов, мешающих нормальному перемещению грузовой тележки (шум, скрежет, повышенная вибрация, наличие значительного износа колес и т.п.).

3.9.4. Оценка фактического состояния и безопасного функционирования крановых путей дополнительно включает рассмотрение результатов предыдущей планово-высотной съемки, выполненной при проведении технического освидетельствования или комплексного обследования согласно РД 10-138-97. При невыполнении владельцем мероприятий по рихтовке комиссия, проводящая обследование, указывает это в ведомости дефектов.

3.9.5. Выявленные в процессе внешнего осмотра участки изношенных рельсов подвергают необходимым измерениям, которые проводят согласно указаниям приложения О5 к настоящему РД (не приводится). Полученные результаты сравнивают с предельными, приведенными в приложении 15 Правил (ПБ 10-14-92), и при превышении заносят в ведомость дефектов. Аналогично в ведомость дефектов заносят и другие дефекты, обнаруженные в результате внешнего осмотра.

3.10. Проверка химического состава и механических свойств

металла несущих элементов металлических конструкций

3.10.1. Проверку химического состава и механических свойств металла несущих элементов металлических конструкций следует выполнять в случаях, оговоренных в п. 3.10 РД 10-112-96, а также если температурный режим эксплуатации (нижние предельные температуры рабочего и нерабочего состояния кранов, выпущенных, начиная с 1971 г.) не соответствуют режиму, разрешенному РД 24.090.52-90 для данной марки стали, а владелец крана настаивает на получении заключения о возможности эксплуатации крана в паспортном режиме.

3.10.2. Порядок отбора проб для определения химического состава и механических свойств металла несущих элементов металлических конструкций изложен в Приложении К5 к настоящему РД.

3.10.3. Снижение нижней предельной температуры рабочего состояния, например с -40 до -20 °С, при соблюдении требований п. 2.8 РД 24.090.52-90 не должно служить причиной отказа в регистрации крана.

3.10.4. Порядок отбора проб для определения химического состава и механических свойств металла несущих элементов металлических конструкций кранов, установленных в зоне ХЛ по ГОСТ 15150, а также кранов импортного производства должен быть согласован с головной организацией по краностроению.

3.11. Составление ведомости дефектов

3.11.1. Дефекты, выявленные при обследовании крана и рельсовых путей, заносят в ведомость дефектов, составленную согласно указаниям п. 3.11 РД 10-112-96.

3.12. Проведение статических и динамических испытаний

3.12.1. Статические и динамические испытания должны выполняться в соответствии с указаниями п. 3.12 РД 10-112-96.

3.12.2. При отсутствии в эксплуатационной документации указаний и инструкций по проведению статических и динамических испытаний испытания проводят согласно методике, приведенной в Приложении У5 к настоящему РД.

3.13. Оценка остаточного ресурса <*>

--------------------------------

<*> Данный раздел является рекомендуемым. Положения данного раздела РД будут уточняться по мере накопления и обработки статистических материалов, поступающих в головную организацию по краностроению.

3.13.1. Оценку остаточного ресурса металлических конструкций кранов мостового типа выполняют в случаях, оговоренных п. 3.13.1 РД 10-112-96, в том числе:

при выработке краном расчетного ресурса [согласно фактической группе классификации (режима) и с учетом оценок, выполненных по рекомендациям Приложения З5];

при обнаружении трещин в расчетных элементах металлоконструкции (усталостных трещин основных сечений поясных листов и стенок коробчатой пролетной балки и (или) стойки опоры <**>, в том числе в тех элементах, которые ранее подвергались ремонту, а также более чем двух усталостных трещин, находящихся хотя бы на одном из поясов решетчатой фермы) согласно п. 3.5.18 настоящего РД;

--------------------------------

<**> Определение дано в разд. 2 настоящего РД.

в соответствии с дополнительными рекомендациями головных организаций или разработчика крана, относящимися к обследованию грузоподъемных кранов определенной конструкции, отработавшим нормативный срок (по мере выхода указанных рекомендаций);

по просьбе владельца для оценки предполагаемого срока замены (списания) крана.

3.13.2. Оценку остаточного ресурса выполняют по методике, изложенной в настоящем РД, а также с учетом общих рекомендаций Методических указаний по определению остаточного ресурса потенциально опасных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России (РД 09-102-95), и РД 10-112-96. Допускается выполнять оценку остаточного ресурса по другим методикам, согласованным с головной организацией по краностроению.

3.13.3. Для кранов мостового типа необходимость оценки остаточного ресурса по состоянию металлоконструкции допускается проводить по балльной системе. При этом каждый дефект в расчетных элементах металлоконструкции (в основных сечениях поясных листов и стенок коробчатой пролетной балки и (или) стойки опоры <*>, а также на одном из поясов решетчатой фермы и в тех элементах, которые ранее подвергались ремонту металлоконструкции) оценивается в баллах согласно табл. 3 и в зависимости от причины его возникновения может быть отнесен к одной из трех групп:

дефекты изготовления и монтажа (дефекты сварных швов, деформации, полученные при монтаже, и др.);

дефекты, возникшие вследствие грубого нарушения нормальной эксплуатации (перегрузка, удар крана о какое-либо препятствие и т.п.);

дефекты, возникшие в условиях нормальной эксплуатации при отсутствии первоначальных недостатков изготовления и монтажа.

--------------------------------

<*> Определение дано в разд. 2 настоящего РД.

Таблица 3

Оценка дефектов в баллах

┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│        Вид дефекта        │       Характеристика дефекта       │

│                           ├──────────┬────────────┬────────────┤

│                           │Дефекты   │Дефекты,    │Дефекты,    │

│                           │изготов-  │возникшие   │возникшие   │

│                           │ления или │из-за грубо-│при длитель-│

│                           │монтажа   │го нарушения│ной нормаль-│

│                           │          │нормальной  │ной эксплуа-│

│                           │          │эксплуатации│тации       │

│                           ├──────────┴────────────┴────────────┤

│                           │         Количество баллов          │

├───────────────────────────┼──────────┬────────────┬────────────┤

│             1             │     2    │      3     │     4      │

├───────────────────────────┼──────────┴────────────┴────────────┤

│1. Нарушение лакокрасочного│0,1                                 │

│покрытия                   │                                    │

├───────────────────────────┼──────────┬─────────────────────────┤

│2. Коррозия несущих        │Возникно- │                         │

│элементов:                 │вение по- │                         │

│=< 5% толщины элемента     │добного   │0,2                      │

│=< 10% толщины элемента    │дефекта   │1                        │

│> 10% толщины элемента     │малове-   │4                        │

│                           │роятно    │                         │

├───────────────────────────┼──────────┼────────────┬────────────┤

│3. Трещины, разрывы в швах │Возникно- │1           │4           │

│или в околошовной зоне <*> │вение     │            │            │

│                           │больших   │            │            │

│                           │трещин    │            │            │

│                           │малове-   │            │            │

│                           │роятно    │            │            │

├───────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│4. Трещины, разрывы в      │Возникно- │1           │5           │

│зонах, удаленных от сварных│вение     │            │            │

│швов <*>                   │больших   │            │            │

│                           │трещин    │            │            │

│                           │малове-   │            │            │

│                           │роятно    │            │            │

├───────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│5. Разрывы не менее 10%    │Возникно- │1           │4           │

│болтов в соединениях, где  │вение по- │            │            │

│болты работают на растяже- │добного   │            │            │

│ние                        │дефекта   │            │            │

│                           │малове-   │            │            │

│                           │роятно    │            │            │

├───────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│6. Срез не менее 10% болтов│Возникно- │1           │4           │

│в соединениях, где болты   │вение по- │            │            │

│работают на срез           │добного   │            │            │

│                           │дефекта   │            │            │

│                           │малове-   │            │            │

│                           │роятно    │            │            │

├───────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│7. Деформации элементов    │          │            │            │

│ферменных конструкций,     │          │            │            │

│превышающие предельные     │          │            │            │

│величины (указаны в        │          │            │            │

│Приложениях Г5 и Д5):      │          │            │            │

│ пояса                     │1         │2,5         │5           │

│ раскосы                   │0,5       │1           │2           │

├───────────────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│8. Деформации элементов    │1         │1,5         │5           │

│листовых конструкций (кроме│          │            │            │

│местных деформаций свесов  │          │            │            │

│поясов), превышающие пре-  │          │            │            │

│дельные величины (указаны в│          │            │            │

│Приложении Д5)             │          │            │            │

├───────────────────────────┼──────────┴────────────┴────────────┤

│9. Расслоение металла,     │5                                   │

│перекрывающее не менее 50% │                                    │

│размера сечения пояса,     │                                    │

│стенки и т.п.              │                                    │

├───────────────────────────┼──────────┬────────────┬────────────┤

│10. Любые дефекты, возник- │1         │1           │2           │

│шие в месте предыдущего    │          │            │            │

│ремонта, не попадающие под │          │            │            │

│определения предыдущих     │          │            │            │

│строк данной таблицы       │          │            │            │

└───────────────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┘

--------------------------------

<*> Определение дано в разд. 2 настоящего РД.

Решение о необходимости оценки остаточного ресурса и условиях дальнейшей эксплуатации крана по состоянию металлоконструкции принимает комиссия с учетом следующих рекомендаций:

при суммарном числе баллов не более 3 остаточный ресурс может не оцениваться;

при суммарном числе баллов более 3, но менее 5 кран после выполнения соответствующих оценок и проведения ремонта, как правило, может эксплуатироваться с паспортной грузоподъемностью в течение срока, на который оценивался его остаточный ресурс;

при суммарном числе баллов от 5 до 10 включительно в случае, когда имеются отдельные дефекты, оцененные не менее 3 баллов, грузоподъемность крана, как правило, должна быть снижена не менее чем на 25% и кран переведен в более низкую режимную группу;

при суммарном числе баллов более 10 кран подлежит снятию с эксплуатации и списанию либо должен быть подвергнут ремонту с заменой дефектного узла.

3.13.4. При определении остаточного ресурса несущих металлических конструкций крана владелец сообщает комиссии ориентировочный срок, на время которого предполагается продолжить эксплуатацию крана и который должен быть затем включен во все последующие расчеты. При отсутствии предложений со стороны владельца крана указанный срок назначает комиссия, выполняющая оценку остаточного ресурса.

3.13.5. Владелец крана также обязан предоставить сведения об ожидаемых условиях использования крана на назначенный (в п. 3.13.4 настоящего РД) срок последующей эксплуатации, в том числе:

данные о загрузке крана;

сведения о структуре типового цикла работы крана;

характеристику среды (степень агрессивного воздействия, температурные и другие условия).

В соответствующих случаях предоставляются также сведения о возможном климатическом воздействии на металлические конструкции и о сейсмичности площадки установки крана.

3.13.6. На основании данных обследования, выполненного в соответствии с требованиями настоящего РД, экспертным путем предварительно оценивают возможность продления его срока службы на назначенный (в п. 3.13.4 настоящего РД) период. В случае выявления такой возможности разрабатывают план проведения работ, который должен учитывать как фактическое состояние конструкции, так и предполагаемые условия эксплуатации крана.

3.13.7. С учетом фактического состояния металлоконструкции выполняют проверку на сопротивление усталости (например, по методике СТО 24.09-5281-01-93) на назначенный (в п. 3.13.4 настоящего РД) период.

3.13.8. В том случае, если определенный согласно п. 3.13.4 настоящего РД ресурс окажется недостаточным, допускается выполнить расчет с учетом возможности образования трещин (например, по методике РТМ Минтяжмаш - КОДАС "Расчеты и испытания на прочность. Методы расчета на трещиностойкость металлоконструкций мостовых кранов при статическом и циклическом нагружении"). Эти расчеты следует вести с учетом данных о фактических характеристиках материала наиболее нагруженных элементов (возможным изменением свойств металла вследствие механических и химических воздействий).

3.13.9. Несущие элементы металлической конструкции [основные сечения поясных листов и стенок коробчатой пролетной балки и (или) стойки опоры, а также пояса решетчатой фермы], в которых выявлены усталостные повреждения <*>, также рекомендуется проверять расчетом на трещиностойкость.

--------------------------------

<*> Определение дано в разд. 2 настоящего РД.

3.13.10. Ресурс элементов, напряженное состояние которых не может быть с достаточной степенью достоверности оценено с применением существующих нормативных методик, в случае необходимости допускается оценивать экспертным путем с использованием результатов оценки фактических свойств металла наиболее нагруженных участков элементов.

3.13.11. Для элементов, перечисленных в п. 3.13.9 настоящего РД, фактические величины возникающих при работе крана напряжений могут быть также определены и экспериментальным путем.

3.13.12. При оценке величины остаточного ресурса следует учитывать также возможность роста остаточных деформаций (в элементах металлических конструкций, для которых предусмотрены соответствующие ограничения).

3.13.13. В состав заключения об остаточном ресурсе крана в необходимых случаях включают рекомендации как по проведению ремонта крана, так и по выполнению мероприятий, направленных на ограничение нагружения элементов металлической конструкции крана (оснащение крана ограничителем грузоподъемности, приводами для более плавного регулирования скоростей и т.п.).

3.13.14. В обоснованных случаях при состоянии кранового пути, близкого к предельному (согласно РД 10-138-97), это влияние также должно быть учтено в оценке остаточного ресурса.

3.13.15. Результаты оценки остаточного ресурса импортных кранов должны согласовываться с головной организацией.

3.14. Оформление результатов обследования

3.14.1. Оформление результатов обследования выполняют согласно указаниям п. 3.14 РД 10-112-96. Пример заполненного акта обследования приведен в рекомендуемом Приложении Т5.

3.14.2. Вынесение решения об эффективности действующей у владельца системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) кроме всего прочего должно быть сделано с учетом оценки правильности выбранной технологии и качества выполненных ремонтов (реконструкций) согласно Приложению В5 к настоящему РД.

При обнаружении нарушений при выполнении указанных работ организация, проводящая обследование, обязана направить копии форм по Приложению В5 в адрес территориального округа госгортехнадзора и ИКЦ "Инжтехкран" для принятия соответствующих мер (вплоть до отзыва лицензии у организации, допустившей брак в работе).

3.15. Требования к организации, проводящей обследование,

и к ее персоналу

3.15.1. Требования к организации, проводящей обследование, и к ее персоналу приведены в п. 3.15 РД 10-112-96 и РД РосЭК 01-013-97.

3.15.2. Расчеты металлических конструкций на прочность, сопротивление усталости, а также по оценке остаточного ресурса должны выполняться организацией, имеющей лицензию на право проектирования кранов мостового типа.

Примечание. При отсутствии соответствующей лицензии организация, проводящая обследование, может привлекать для выполнения данного этапа работ другие специализированные организации, имеющие лицензии на право проектирования кранов мостового типа.

3.16. Требования безопасности при проведении обследований

3.16.1. Требования безопасности при проведении обследований изложены в п. 3.16 РД 10-112-96.

4. Ссылки на нормативные документы

4.1. Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы. Часть 1. Общие положения (РД 10-112-96).

4.2. Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин. Часть 1. Общие положения. Методические указания (РД 10-138-97).

4.3. Основные требования безопасности к ограничителям грузоподъемности электрических мостовых и козловых кранов (РД 10-118-96).

4.4. РТМ Минтяжмаш - КОДАС "Расчеты и испытания на прочность. Методы расчета на трещиностойкость металлоконструкций мостовых кранов при статическом и циклическом нагружении".

4.5. СТО 24.09-5281-01-93. Краны грузоподъемные промышленного назначения. Нормы и методы расчета элементов стальных конструкций.

4.6. Положение о порядке подготовки и аттестации специалистов по экспертному обследованию и техническому диагностированию грузоподъемных машин (РД РосЭК 01-013-97).

4.7. ГОСТ 15150-69*. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

4.8. ГОСТ 27584-88*. Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия.

4.9. Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы. Часть 3. Краны башенные, стреловые несамоходные, мачтовые и краны-лесопогрузчики (РД 10-112-3-96).

Приложение А5

"Утверждаю"

Главный инженер

__________________________

(наименование предприятия)

"__" ___________ 199_ г.

Справка о характере работы ___________________ крана

грузоподъемностью __________ т, пролетом ________ м,

вылетом консолей ____ м, группы классификации (режима) ____

┌───┬────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│1  │Фактическое использование крана (где и какой│               │

│   │технологический процесс обслуживает кран)   │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┴───┬───────────┤

│2  │Характеристика грузозахватного устройства (тип, │           │

│   │масса, т, и/или емкость, куб. м), для транспор- │           │

│   │тировки какого груза предназначено              │           │

├───┼────────────────────────────────────────────────┴─────┬─────┤

│3  │Максимальная масса перемещаемого груза                │т    │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│4  │Средняя масса перемещаемого груза                     │т    │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│5  │Среднее количество груза, транспортируемого краном за │т    │

│   │год (для кранов, используемых для обслуживания транс- │     │

│   │портно-складских объектов с известными величинами     │     │

│   │грузопотоков, в том числе с учетом дополнительных     │     │

│   │"перевалок")                                          │     │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│6  │Количество часов работы крана в сутки                 │ч    │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│7  │Количество дней в году, когда работает кран           │дн.  │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│8  │Количество циклов работы крана в сутки                │цикл │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│9  │Какой % составляют в общем объеме грузы:              │     │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│   │ до 0,25 Q                                            │%    │

│   │          ном                                         │     │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│   │ от 0,25 до 0,5 Q                                     │%    │

│   │                 ном                                  │     │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│   │ от 0,5 до 0,75 Q                                     │%    │

│   │                 ном                                  │     │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│   │ от 0,75 до Q                                         │%    │

│   │             ном                                      │     │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│10 │Температурные условия работы крана:                   │     │

├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│    нижний предел температуры рабочего состояния          │°С   │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│    верхний предел температуры рабочего состояния         │°С   │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│    нижний предел температуры нерабочего состояния        │°С   │

├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│    верхний предел температуры нерабочего состояния       │°С   │

├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│11 │Характеристика среды, в которой работает кран:        │     │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│   │ степень агрессивности по СНиП 2.03.11-85             │     │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│   │ пожароопасность по ПУЭ                               │     │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│   │ взрывоопасность по ПУЭ                               │     │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│12 │Прочие данные                                         │     │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴─────┘

Справку составил      ________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность, дата)

Примечания: 1. Для кранов, не работающих в определенном технологическом цикле (монтажные краны, краны механических цехов, складов оборудования и т.п.), сведения, приводимые в п. 9 справки, определяют экспертным путем.

2. При возникновении затруднений с составлением справки данная работа (как дополнительная) может быть поручена комиссии, проводящей обследование.

Приложение Б5

Выписка из паспорта крана

| 1 | Тип крана (мостовой, козловой и т.д.) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Грузоподъемность, т |  |
| 3 | Тип металлоконструкции крана (коробчатого сечения, свар- ная; ферменная, сварная; коробчатого сечения, клепаная и т.д.) |  |
| 4 | Пролет крана (если пролет изменялся, то в скобках указать первоначальный), м |  |
| 5 | Группа классификации (режим работы) крана паспортная по ГОСТ или ИСО |  |
| 6 | Скорости механизмов, м/с: |  |
|  | главного подъема |  |
|  | вспомогательного подъема |  |
|  | передвижения грузовой тележки |  |
|  | передвижения крана |  |
| 7 | Данные о материалах несущих элементов металлоконструкции, в том числе материалах, использованных при ремонтах |  |
| 8 | Наличие сертификатов или копий сертификатов на материалы несущих элементов металлоконструкции |  |
| 9 | Паспортные данные о нижних пределах температур рабочего и нерабочего состояния крана |  |
| 10 | Завод-изготовитель |  |
| 11 | Дата изготовления |  |
| 12 | Заводской номер |  |
| 13 | Регистрационный номер |  |
| 14 | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| 15 | Дата последнего технического освидетельствования |  |
| 16 | Дата последнего обследования крана |  |

Справку составил      ________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность, дата)

Приложение В5

Справка

о качестве выполненных ремонтов и реконструкций крана <*>

--------------------------------

<*> Заполняется при наличии замечаний к технологии и качеству выполненных ремонтов и (или) реконструкций.

| Дата окончания ремонта или реконструкции | Организация, выполнявшая ремонт или реконструкцию | Замечания комиссии о качестве выполненного ремонта или реконструкции |
| --- | --- | --- |

Справку составил      ________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность, дата)

Приложение Г5

Величины предельно допустимых остаточных

деформаций металлоконструкций

┌──────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐

│Вид остаточной│ Графическое │   Предельно допустимая величина   │

│  деформации  │представление│       остаточной деформации       │

│              │  деформации │                                   │

├──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤

│      1       │      2      │                  3                │

├──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤

│Отрицательный │Изображения  │а) f  =< 0,0022L                   │

│остаточный    │не приводятся│    1           к                  │

│прогиб каждой │             │эксплуатация крана допускается до  │

│из главных    │             │следующего очередного обследования;│

│балок (тележка│             │б) 0,0022L  < f  =< 0,0035L        │

│без груза у   │             │          к    1           к       │

│тупикового    │             │эксплуатация крана допускается на  │

│упора или над │             │срок не более 1 года или до дости- │

│опорой козло- │             │жения металлоконструкцией прогиба  │

│вого крана)   │             │предельной величины, при условии   │

│              │             │выполнения контрольных замеров f   │

│              │             │                                1  │

│              │             │не реже 1 раза в 4 мес.;           │

│              │             │в) f  > 0,0035L                    │

│              │             │    1          к                   │

│              │             │эксплуатация крана должна быть     │

│              │             │прекращена, а его металлоконструк- │

│              │             │ция подвергнута реконструкции;     │

│              │             │г) f  =< 0,0035L                   │

│              │             │    2           консоли            │

│              │             │эксплуатация крана допускается до  │

│              │             │следующего очередного обследования │

├──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤

│Изогнутость   │             │д) f  =< 0,002L                    │

│главных балок │             │    r          к                   │

│в плане       │             │эксплуатация крана допускается до  │

│              │             │следующего обследования, если кри- │

│              │             │визна балок не сопровождается нару-│

│              │             │шением допуска на сужение/уширение │

│              │             │колеи рельсового пути грузовой     │

│              │             │тележки                            │

├──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤

│Скручивание   │             │е) f   =< 0,001L                   │

│главных балок │             │    сл          к                  │

│              │             │эксплуатация однобалочного крана   │

│              │             │(с ездой тележки, электротали по   │

│              │             │верхнему поясу главной балки) до-  │

│              │             │пускается до следующего обследова- │

│              │             │ния;                               │

│              │             │ж) f   =< 0,002L                   │

│              │             │    ск          к                  │

│              │             │эксплуатация однобалочного крана   │

│              │             │(с ездой тележки, электротали по   │

│              │             │нижнему поясу) или двухбалочного   │

│              │             │крана с коробчатым или ферменным   │

│              │             │сечением главных балок допускается │

│              │             │до следующего обследования         │

├──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤

│Разность диа- │             │з) mod (d  - d ) =< 0,001В         │

│гоналей попе- │             │         1    2                    │

│речного сече- │             │эксплуатация фермы, имеющей указан-│

│ния фермы     │             │ную деформацию в разъемном стыке,  │

│              │             │возможна до следующего очередного  │

│              │             │обследования;                      │

│              │             │и) mod (d  - d ) =< 0,004В         │

│              │             │         1    2                    │

│              │             │эксплуатация фермы, имеющей указан-│

│              │             │ную деформацию в сечении (кроме    │

│              │             │разъемного стыка), возможна до сле-│

│              │             │дующего очередного обследования    │

└──────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘

Приложение Д5

Предельные величины местных остаточных

деформаций металлоконструкций

В таблице установлены две граничные величины остаточной деформации: нижняя (в числителе), при которой возможно продление срока службы несущих элементов металлоконструкций до следующего обследования без дальнейших расчетных обоснований, и верхняя (в знаменателе), которая не может быть превзойдена вне зависимости от результатов расчета и является запрещением дальнейшей эксплуатации (без проведения ремонта).

Возможность продления срока эксплуатации металлоконструкции, элементы которой имеют остаточные деформации, находящиеся в диапазоне между верхней и нижней граничными величинами, должна быть подтверждена расчетом на прочность, а в необходимых случаях - на устойчивость и усталостную прочность. При этом следует учитывать уменьшение размеров элементов вследствие коррозии (согласно Приложению И5).

В необходимых случаях расчет рекомендуется выполнять с использованием фактических характеристик материала.

Таблица 1

┌───────────────┬───────┬───────────┬───────────────────────────────────┐

│ Вид элемента  │  Тип  │Графическое│   Исходное напряженное состояние  │

│  и характер   │сечения│представ-  │            элемента               │

│  остаточной   │       │ление      ├──────────┬───────────┬────────────┤

│  деформации   │       │деформации │  Сжатие  │Растяжение │Теоретически│

│               │       │           │          │           │не нагружен │

│               │       │           │          │           │(поддержива-│

│               │       │           │          │           │вающий      │

│               │       │           │          │           │элемент)    │

├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│       1       │   2   │     3     │    4     │     5     │     6      │

├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Изогнутость    │Все    │Изображения│1/500     │1/250      │1/200       │

│(погибь) стерж-│типы   │не приво-  │1/200, но │1/100, но  │1/50, но не │

│ня фермы - f   │       │дятся      │не более  │не более   │более 0,75n │

│            р  │       │           │0,25n     │0,5n  или  │           п│

│или f          │       │           │     п    │    п      │или 0,75n   │

│     н         │       │           │или 0,25n │ 0,5n      │         р  │

│               │       │           │         р│     р     │            │

├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Местные вмятины│Труба  │           │50        │20         │20          │

│D/f            │       │           │--        │--         │---         │

│(D - диаметр   │       │           │15        │10         │7,5         │

│трубы)         │       │           │          │           │            │

├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Местные вмятины│Полка  │           │1,5t      │3t         │ 5t         │

│f              │уголка,│           │----      │--         │----        │

│(t - толщина   │швелле-│           │ 5t       │6t         │7,5t        │

│полки)         │ра,    │           │          │           │            │

│               │двутав-│           │          │           │            │

│               │ра     │           │          │           │            │

├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Местные вмятины│Свес   │           │1,5t      │3t         │Нет         │

│(t - толщина   │пояса  │           │----      │--         │            │

│свеса)         │       │           │ 5t       │6t         │            │

├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Отклонение от  │Пояс   │           │0,1 В/t   │1,0t       │Нет         │

│плоскости      │короб- │           │       п  │    п      │            │

│(вогнутость или│чатой  │           │--------  │-----      │            │

│выпуклость лис-│балки  │           │   2t     │ 5t        │            │

│та балки) - f. │       │           │     п    │   п       │            │

│Измеряется на  │       │           │          │           │            │

│участке между  │       │           │          │           │            │

│главными (боль-│       │           │          │           │            │

│шими) диафраг- │       │           │          │           │            │

│мами, но на    │       │           │          │           │            │

│длине =< 2000  │       │           │          │           │            │

│мм             │       │           │          │           │            │

├───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤

│Отклонение от  │Стенка │           │1,5t  при │3t         │Нет         │

│плоскостности  │короб- │           │    с     │  с        │            │

│(вогнутость или│чатой  │           │h < 80t ; │5t         │            │

│выпуклость     │балки  │           │       с  │  с        │            │

│листа балки) f.│       │           │2,0t  при │           │            │

│Измеряется на  │       │           │    с     │           │            │

│участке между  │       │           │h => 80t ;│           │            │

│главными (боль-│       │           │        с │           │            │

│шими) диафраг- │       │           │5t        │           │            │

│мами           │       │           │  c       │           │            │

└───────────────┴───────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────────┘

Примечание. В случае затруднений в оценке исходного напряженного состояния элемента следует выбирать наиболее "жесткий" допуск из строки, соответствующей данному виду элемента и характеру остаточной деформации.

Приложение Е5

Некоторые места возникновений дефектов

в металлоконструкциях кранов мостового типа

| Место вероятного расположения дефекта, вид дефекта | Места, подвергаемые внешнему осмотру при проведении обследования металлоконструкции (показаны стрелками) |
| --- | --- |
| Места крепления буксовых узлов конце- вых балок мостовых кранов, трещины в сварных швах и основном металле | Изображения не приводятся |
| Узел примыкания главной балки к конце- вой мостовых кранов, трещины в сварных швах и основном металле |  |
| Зона примыкания кронштейнов проходной галереи к стенке главной балки мостовых кранов, трещины в сварных швах и основном металле |  |
| Зона соединения элементов пояса фермы, трещины в сварных швах и основном металле |  |

Приложение Ж5

Степень агрессивности воздействия сред

на металлические конструкции (по СНИП 2.03.11-85)

1. Степени агрессивного воздействия сред на металлические конструкции приведены:

атмосферы воздуха - в табл. 1 и 2;

жидких неорганических сред - в табл. 3;

жидких органических сред - в табл. 4.

2. При определении по табл. 1 и 2 степени агрессивного воздействия среды на части конструкций, находящихся внутри отапливаемых зданий, следует принимать характеристики влажностного режима помещений, а для частей конструкций, находящихся внутри неотапливаемых зданий, под навесами и на открытом воздухе, - зоны влажности. Для конструкций отапливаемых зданий с влажным или мокрым режимом помещений степень агрессивного воздействия среды следует устанавливать как для неотапливаемых зданий для влажной зоны. Загрязнение воздуха, в том числе внутри зданий, солями, пылью или аэрозолями следует учитывать при их средней годовой концентрации не ниже 0,3 мг/(кв. м х сут.).

Таблица 1

┌──────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│Влажност- │ Группы │        Степень агрессивного воздействия среды        │

│ный режим │газов по│             на металлические конструкции             │

│помещений │табл. 5 │                                                      │

│----------│        ├─────────────────┬──────────────────┬─────────────────┤

│Зона влаж-│        │     внутри      │внутри неотапли-  │   на открытом   │

│ности     │        │  отапливаемых   │ваемых зданий или │     воздухе     │

│(по СНиП  │        │     зданий      │под навесом       │                 │

│11-3-79)  │        │                 │                  │                 │

├──────────┼────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│    1     │   2    │        3        │        4         │        5        │

├──────────┼────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│Сухой     │А       │Неагрессивная    │Неагрессивная     │Слабоагрессивная │

│-----     │В       │Неагрессивная    │Слабоагрессивная  │Слабоагрессивная │

│Сухая     │С       │Слабоагрессивная │Среднеагрессивная │Среднеагрессивная│

│          │D       │Среднеагрессивная│Среднеагрессивная │Сильноагрессивная│

├──────────┼────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│Нормальный│А       │Неагрессивная    │Слабоагрессивная  │Слабоагрессивная │

│----------│В       │Слабоагрессивная │Среднеагрессивная │Среднеагрессивная│

│Нормальная│С       │Среднеагрессивная│Среднеагрессивная │Среднеагрессивная│

│          │D       │Среднеагрессивная│Сильноагрессивная │Сильноагрессивная│

├──────────┼────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤

│Влажный   │А       │Слабоагрессивная │Среднеагрессивная │Среднеагрессивная│

│или мокрый│В       │Среднеагрессивная│Среднеагрессивная │Среднеагрессивная│

│----------│С       │Среднеагрессивная│Сильноагрессивная │Сильноагрессивная│

│Влажная   │D       │Среднеагрессивная│Сильноагрессивная │Сильноагрессивная│

└──────────┴────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘

Примечание. При оценке степени агрессивного воздействия среды не следует учитывать влияние углекислого газа.

Таблица 2

┌───────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│Влажностный│Характерис- │       Степень агрессивного воздействия среды        │

│режим поме-│тика солей, │            на металлические конструкции             │

│щений      │аэрозолей и ├─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤

│-----------│пыли        │     внутри      │внутри неотапли- │   на открытом   │

│Зона влаж- │            │  отапливаемых   │ваемых зданий или│     воздухе     │

│ности (по  │            │     зданий      │под навесами     │                 │

│СНиП 11-3- │            │                 │                 │                 │

│79)        │            │                 │                 │                 │

├───────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│     1     │     2      │        3        │        4        │        5        │

├───────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│Сухой      │Малораство- │Неагрессивная    │Неагрессивная    │Слабоагрессивная │

│-----      │римые       │                 │                 │                 │

│Сухая      │Хорошо раст-│Неагрессивная    │Слабоагрессивная │Слабоагрессивная │

│           │воримые, ма-│                 │                 │                 │

│           │логигроско- │                 │                 │                 │

│           │пичные      │                 │                 │                 │

│           │Хорошо рас- │Слабоагрессивная │Слабоагрессивная │Среднеагрессивная│

│           │творимые,   │                 │                 │                 │

│           │гигроскопич-│                 │                 │                 │

│           │ные         │                 │                 │                 │

├───────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│Нормальный │Малораст-   │Неагрессивная    │Слабоагрессивная │Слабоагрессивная │

│---------- │воримые     │                 │                 │                 │

│Нормальная │Хорошо      │Слабоагрессивная │Среднеагрессивная│Среднеагрессивная│

│           │растворимые,│                 │                 │                 │

│           │малогигро-  │                 │                 │                 │

│           │скопичные   │                 │                 │                 │

│           │Хорошо рас- │Среднеагрессивная│Среднеагрессивная│Среднеагрессивная│

│           │творимые,   │                 │                 │                 │

│           │гигроско-   │                 │                 │                 │

│           │пичные      │                 │                 │                 │

├───────────┼────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤

│Влажный или│Малораство- │Неагрессивная    │Слабоагрессивная │Слабоагрессивная │

│мокрый     │римые       │                 │                 │                 │

│-----------│Хорошо      │Слабоагрессивная │Среднеагрессивная│Среднеагрессивная│

│Влажная    │растворимые,│                 │                 │                 │

│           │малогигро-  │                 │                 │                 │

│           │скопичные   │                 │                 │                 │

│           │Хорошо раст-│Среднеагрессивная│Среднеагреесивная│Сильноагрессивная│

│           │воримые,    │                 │                 │                 │

│           │гигроскопич-│                 │                 │                 │

│           │ные         │                 │                 │                 │

└───────────┴────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

Примечание. Для частей ограждающих конструкций, находящихся внутри зданий, степень агрессивного воздействия среды следует учитывать как для помещений с влажным или мокрым режимом.

Таблица 3

┌──────────────────┬───────────┬─────────┬───────────────────────┐

│  Неорганические  │Водородный │Суммарная│Степень агрессивного   │

│   жидкие среды   │показатель │концент- │воздействия сред на ме-│

│                  │    рН     │рация    │таллические конструкции│

│                  │           │сульфатов│при свободном доступе  │

│                  │           │и хлори- │кислорода в интервале  │

│                  │           │дов, г/л │t° от 0 до 50 °С и     │

│                  │           │         │скорости движения до   │

│                  │           │         │1 м/с                  │

├──────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────────┤

│Пресные природные │Св. 3 до 11│До 5     │Среднеагрессивная      │

│воды              │То же      │Св. 5    │Сильноагрессивная      │

│                  │До 3       │Любая    │Сильноагрессивная      │

├──────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────────┤

│Морская вода      │Св. 6 до   │Св. 20 до│Среднеагрессивная      │

│                  │8,5        │50       │                       │

├──────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────────┤

│Производственные  │Св. 3 до 11│До 5     │Среднеагрессивная      │

│оборотные и сточ- │           │Св. 5    │Сильноагрессивная      │

│ные воды без      │           │         │                       │

│очистки           │           │         │                       │

├──────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────────┤

│Сточные жидкости  │Св. 3      │До 5     │Среднеагрессивная      │

│животноводческих  │           │         │                       │

│зданий            │           │         │                       │

├──────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────────┤

│Растворы неоргани-│Св. 5 до 9 │Любая    │Сильноагрессивная      │

│ческих кислот     │           │         │                       │

├──────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────────┤

│Растворы щелочей  │Св. 11     │Любая    │Сильноагрессивная      │

├──────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────────┤

│Растворы солей    │Св. 3 до 11│Любая    │Сильноагрессивная      │

│концентрацией св. │           │         │                       │

│50 г/л            │           │         │                       │

└──────────────────┴───────────┴─────────┴───────────────────────┘

Примечания: 1. При насыщении воды хлором или сероводородом следует принимать степень агрессивного воздействия среды на одну ступень выше.

2. При удалении кислорода из воды и растворов солей (деаэрация) следует принимать степень агрессивного воздействия среды на одну ступень ниже.

Таблица 4

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│   Органические жидкие среды   │Степень агрессивного воздействия│

│                               │     среды на металлические     │

│                               │          конструкции           │

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Масла (минеральные, раститель- │Неагрессивная                   │

│ные, животные)                 │                                │

│Нефть и нефтепродукты          │Слабоагрессивная                │

│Растворители (бензол, ацетон)  │Сильноагрессивная               │

│Растворы органических кислот   │Сильноагрессивная               │

└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

Таблица 5

Группы агрессивных газов

в зависимости от их вида и концентрации

| Наименование | Концентрация, мг/куб. м, для групп газов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | D |
| Углекислый газ | До 2000 | Св. 2000 | - | - |
| Аммиак | До 0,2 | Св. 0,2 до 20 | Св. 20 | - |
| Сернистый ангидрид | До 0,5 | Св. 0,5 до 10 | Св. 10 до 200 | Св. 200 до 1000 |
| Фтористый водород | До 0,05 | Св. 0,05 до 5 | Св. 5 до 10 | Св. 10 до 100 |
| Сероводород | До 0,01 | Св. 0,01 до 5 | Св. 5 до 100 | Св. 100 |
| Оксиды азота (растворяющиеся в воде с образо- ванием растворов кислот) | До 0,1 | Св. 0,1 до 5 | Св. 5 до 25 | Св. 25 до 100 |
| Хлор | До 0,1 | Св. 0,1 до 1 | Св. 1 до 5 | Св. 5 до 10 |
| Хлористый водород | До 0,05 | Св. 0,05 до 5 | Св. 5 до 10 | Св. 10 до 100 |

Примечание. При наличии в среде нескольких газов принимается более агрессивная (от А к D) группа, которой соответствует концентрация одного или более газов.

Таблица 6

Характеристика твердых сред (солей, аэрозолей и пыли)

| Растворимость твердых сред в воде и их гигроскопич- ность | Наиболее распространенные соли, аэрозоли, пыли |
| --- | --- |
| Малораствори- мые | Силикаты, фосфаты (вторичные и третичные) и карбо- наты магния, кальция, бария, свинца; сульфаты ба- рия, свинца; оксиды и гидроксиды железа, хрома, алюминия, кремния |
| Хорошо раст- воримые, ма- логигроско- пичные | Хлориды и сульфаты натрия, калия, аммония; нитраты калия, бария, свинца, магния; карбонаты щелочных металлов |
| Хорошо раст- воримые, гигроскопич- ные | Хлориды кальция, магния, алюминия, цинка, железа; сульфаты магния, марганца, цинка, железа; нитраты и нитриты натрия, калия, аммония; все первичные фосфаты; вторичный фосфат натрия; оксиды и гидроксиды натрия, калия |

Примечание. К малорастворимым относятся соли с растворимостью менее 2 г/л, к хорошо растворимым - свыше 2 г/л. К малогигроскопичным относятся соли, имеющие равновесную относительную влажность при температуре 20 °С 60% и более, а к гигроскопичным - менее 60%.

Приложение З5

Проверка металлической конструкции крана

на сопротивление усталости

1. Проверку несущих элементов металлической конструкции крана на сопротивление усталости выполняют в том случае, если группа классификации (режима) крана достигла граничных значений, указанных в табл. 1 настоящего Приложения, а также при наличии усталостных повреждений на расчетных элементах металлоконструкции (основных расчетных сечениях главных и концевых балок мостовых кранов, пролетного строения и опор козловых кранов и перегружателей, определения которых даны в разд. 2 настоящего РД).

Таблица 1

Граничные значения групп классификации (режима)

по ГОСТ 25546*/ИСО 4301/1, при которых необходима

проверка на сопротивление усталости

| Группа классификации |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Паспортная |  | Фактическая расчетная (граничное значение) |  |
| по классифи- кации Правил Госгортех- надзора СССР 1969 г. | по ГОСТ 25546*/ИСО 4301/1 |  |  |
| Л | 1К, 2К/А1, А2 | 3К/А3 | При фактической группе 7К/А7 и выше (при отсут- ствии усталостных повреж- дений) срок службы крана может быть продлен на 1 год |
| С <*> | 3К/А3 | 5К/А5 | То же |
| С | 4К, 5К/А4, А5 | 7К/А7 | То же, при 8К/А8 |
| Т | 6К, 7К/А6, А7 | 8К/А8 | "-" |
| ВТ | 8К/А8 | - | Проверка не требуется |

--------------------------------

<*> (Выделенная строка таблицы) Справедливо только для кранов, на которых в качестве механизма подъема использована электрическая таль, передвигающаяся по монорельсу.

2. Проверку на сопротивление усталости следует проводить в соответствии с СТО 24.09-5821-01-93 "Краны грузоподъемные промышленного назначения. Нормы и методы расчета элементов стальных конструкций". Использование других методов допускается по согласованию с головной организацией по краностроению.

3. Проверке подлежат наиболее нагруженные элементы несущей металлической конструкции крана: пояса листовых пролетных балок, пояса и элементы решетки ферменных балок, верхние участки стоек опор козловых кранов, монтажные соединения поясов пролетных балок и т.п.

4. Не подлежат проверке элементы и участки конструкций, для которых характерны разрушения, являющиеся следствием конструктивных и технологических дефектов, а также выявленных из-за существенных нарушений правил эксплуатации крана, например, стенки пролетных балок в местах примыкания кронштейнов площадок, надбуксовые узлы концевых балок, узлы примыкания пролетных балок к концевым и т.п.

5. Вне зависимости от используемого метода расчета при проверке сопротивления усталости следует учитывать:

наличие двухчастотного нагружения, обусловленного колебаниями конструкции вследствие воздействия динамических нагрузок, возникающих при работе механизмов крана;

выявленные коррозионные повреждения элементов металлических конструкций (как уменьшение размеров сечений, так и возникновение дополнительных концентраторов напряжений).

5

6. При   числе   циклов   действия  нагрузки  свыше  5 х 10  и

значениях  коэффициента   нагружения   К  =< 0,063   рекомендуется

р

учитывать  эффект  снижения  сопротивления   металла  усталостному

разрушению.

7. После проведения расчета на сопротивление усталости, если окажется, что кран выработал ресурс, но при этом во время обследования не выявлено усталостных повреждений расчетных элементов металлоконструкции, комиссия принимает одно из следующих решений:

ограничить основные характеристики нагружения крана (например, грузоподъемность). При этом вновь назначенные характеристики должны быть подтверждены расчетом;

сократить (до одного года) срок до проведения следующего очередного повторного обследования.

Приложение И5

Оценка влияния коррозии несущих элементов

металлических конструкций

1. Уменьшение площади сечения элемента вследствие коррозии допускается не более 10% по отношению к номинальной величине площади сечения, указанной в сортаменте соответствующего профиля. При этом никаких дополнительных расчетов не требуется и срок, назначаемый до следующего очередного обследования, принимается в соответствии с рекомендациями табл. 1, п. 3.1.3 настоящего РД.

2. При уменьшении площади сечения в результате коррозии более 10% прочность элементов металлоконструкции должна быть проверена расчетом.

3. В случае уменьшения площади сечения элемента на 15% и более в расчете следует учитывать фактические изменения моментов инерции и сопротивления сечения.

4.  Для  элементов  металлоконструкций,  работающих в условиях

агрессивной  среды,  имеющих  исходную (или в результате коррозии)

толщину  5  мм  и  менее,  а  также в случаях, когда относительное

уменьшение   площади  сечения  любого  иного  расчетного  элемента

превышает 25%, следует дополнительно учитывать снижение расчетного

сопротивления   материала,  умножая  его  на  коэффициент  степени

агрессивного  воздействия  среды  гамма ,  принимаемый  по табл. 1

а

настоящего Приложения.

Таблица 1

| Степень агрессивного воздействия среды по СНиП 2.03.11-85 | гамма а |
| --- | --- |
| Слабоагрессивная | 0,95 |
| Среднеагрессивная | 0,90 |
| Сильноагрессивная | 0,85 |

5. При расчете сопротивления усталости группу элементов по степени концентрации устанавливают в зависимости от вида и степени коррозионного повреждения элемента согласно табл. 2 настоящего Приложения.

Таблица 2

┌────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│           Вид и степень повреждения            │Группа элемента│

├────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Равномерный слой коррозии не менее 0,5 мм       │2              │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│Язвенная коррозия с глубиной дефекта, мм:       │               │

│ до 0,5 включительно                            │2              │

│ св. 0,5 до 0,8 включительно                    │3              │

│ св. 0,8 до 1,2 включительно                    │4              │

│ св. 1,2                                        │5              │

└────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

Примечание. Наличие коррозии не изменяет группы концентрации, к которой был отнесен элемент металлоконструкции первоначально по конструктивному признаку.

Приложение К5

Отбор проб для определения химического

состава и механических свойств несущих элементов

металлоконструкции крана

1. Пробу металла для химического анализа берут из основных несущих элементов металлоконструкций крана в количестве одной пробы из несущего элемента. Пробы берут:

из верхнего и нижнего поясов главных балок коробчатого сечения мостовых (козловых) кранов и из нейтральной зоны, расположенной на половине высоты стенок (подробнее см. схему отбора проб на мостовых кранах с балками коробчатой конструкции, включенную в данное Приложение - не приводится);

из верхнего, нижнего поясов главной фермы, опорных и двух средних раскосов ферменных конструкций мостовых кранов. [В случае, если главная ферма имеет раскосы, установленные при ремонте металлоконструкции, из них (при отсутствии данных на примененный металл) также выполняется взятие проб.]

Для кранов, имеющих неоднократные обрывы нижнего пояса вспомогательной фермы, выполняют взятие пробы и из него.

2. Пробу на химический состав берут в количестве не менее 30 г. Место отбора пробы должно быть отмечено на эскизе или чертеже общего вида крана. Поверхность в месте отбора пробы должна быть тщательно очищена от краски, ржавчины, окалины, масла и влаги (до металлического блеска), а затем обезжирена.

3. Стружка для анализа может быть получена пневмозубилом с кромки элемента либо сверлением отверстия.

4. В случае, если стружку берут зубилом, место взятия пробы обрабатывают шлифмашинкой, обеспечивая плавную линию кромки.

5. Сверление отверстия производят на всю толщину детали. По окончании сверления и взятия стружки отверстие не заваривают. При необходимости образованное отверстие может быть использовано для обеспечения дренажа.

6. Для клепаных конструкций диаметр сверла следует выбирать в пределах 0,8 диаметра заклепки. Сверла менее 0,5 и более 0,8 диаметра заклепки применять запрещено.

7. Для сварных ферм и балок коробчатого сечения диаметр сверла берут в пределах 8 - 10 мм.

8. Проба должна быть упакована и замаркирована. На отобранные пробы составляют ведомость с указанием крана, элемента и места взятия пробы.

9. Отобранная проба должна удовлетворять ГОСТ 7565-81* "Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава". Химический анализ стали выполняют на содержание углерода, кремния, марганца, серы и фосфора по ГОСТ 22536.1-88, ГОСТ 22536.2-87*, ГОСТ 22536.3-88, ГОСТ 22536.4-88 и ГОСТ 22536.5-87*.

10. Отбор проб для определения механических свойств сталей несущих элементов ферменных металлоконструкций (учитывая значительные габариты образцов и возможные повреждения, которые могут быть нанесены при этом металлоконструкции) выполняется по согласованию с головной организацией по краностроению или изготовителем крана.

Приложение М5

Схема

проведения замеров высотного положения пролетных балок

главных и вспомогательных мостов крана и планово-высотной

съемки рельсового пути грузовой тележки

1   2   3   4   5   6   7

┌───┐               ┌───┐        ┌┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼┐

│ ┌─┴───────────────┴─┐ │        └┼─\ │   │   │   │   │  /┼┘

│ │Пролетная балка N 1│ │         │  \┼───┼───┼───┼───┼─/ │

│ └─┬───────────────┬─┘ │         │   │   │   │   │   │   │

│   │               │   │         │L/6│L/6│L/6│L/6│L/6│L/6│

│ ┌─┴───────────────┴─┐ │  Ось    │<->│<->│<->│<->│<->│<->│

│ │Пролетная балка N 2│ │  балки 1├───┼───┼───┼───┼───┼───┼──>

│ └─┬───────────────┬─┘ │         │   │   │   │   │   │   │

└─┬─┘               └─┬─┘  Ось    │   │   │   │   │   │   │

│ L (пролет крана)  │    балки 2├───┼───┼───┼───┼───┼───┼──>

│<----------------->│

| Наименование замеров | Номера контрольных точек |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Высотное положение пояса балки N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Высотное положение пояса балки N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Высотное положение рельса N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Высотное положение рельса N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Положение в плане рельса N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Положение в плане рельса N 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод. Максимальные вертикальные остаточные прогибы балки N 1 ____ мм и балки N 2 ____ мм.

Максимальное уширение/сужение колеи рельсового пути тележки ___/____ мм.

Максимальное отклонение от прямолинейности 1-го рельса ___ мм и 2-го рельса ___ мм.

Замеры выполнил ____________ (Ф.И.О., подпись)

Приложение Н5

Схема

проведения замеров скручивания пролетных балок крана

┌──┐  1   2   3   4   5  ┌──┐   Пролетная балка N 1      Пролетная балка N 2

│ ┌┴──┴───┴───┴───┴───┴──┴┐ │

│ │  Пролетная балка N 1  │ │   ┌───────┼───────┐ A  │   ┌───────┼───────┐ A  │

│ └┬──┬───┬───┬───┬───┬──┬┘ │   └─┬┬────┼────┬┬─┘  1 │   └─┬┬────┼────┬┬─┘  2 │

│  │                     │  │     ││    │    ││<---->│     ││    │    ││<---->│

│  │  │   │   │   │   │  │  │     ││         ││      │     ││         ││      │

│  │                     │  │     ││    │    ││      │     ││    │    ││      │

│ ┌┴──┴───┴───┴───┴───┴──┴┐ │     ││         ││  A'  │     ││         ││  A'  │

│ │  Пролетная балка N 2  │ │     ││    │    ││   1  │     ││    │    ││   2  │

│ └┬──┬───┬───┬───┬───┬──┬┘ │     ││         ││<---->│     ││         ││<---->│

└─┬┘                     └┬─┘   ┌─┴┴────┼────┴┴─┐    │   ┌─┴┴────┼────┴┴─┐    │

│L/6│L/6│L/6│L/6│L/6│L/6│     └───────┼───────┘    │   └───────┼───────┘    │

│<->│<->│<->│<->│<->│<->│                         ┌┴┐                      ┌┴┐

│          L            │                         │ │                      │ │

│<--------------------->│                         \ /                      \ /

┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│   Наименование измеряемого или   │   N сечения вдоль пролета   │

│       расчетного параметра       ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│                                  │  1  │  2  │  3  │  4  │  5  │

├──────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Размер А                          │     │     │     │     │     │

│        1                         │     │     │     │     │     │

├──────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Размер А'                         │     │     │     │     │     │

│        1                         │     │     │     │     │     │

├──────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Размер А'                         │     │     │     │     │     │

│        2                         │     │     │     │     │     │

├──────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│А - А'                            │     │     │     │     │     │

│ 1   1                            │     │     │     │     │     │

├──────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│А - А'                            │     │     │     │     │     │

│ 2   2                            │     │     │     │     │     │

└──────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Величина максимального скручивания пролетной балки N 1:

(А  - А' ) / L =

1     1

Величина максимального скручивания пролетной балки N 2:

(А  - А' ) / L =

2     2

Замеры выполнил __________ (Ф.И.О., подпись)

Приложение Р5

Определение площади и степени коррозии нижних поясов

главных балок кранов, установленных на открытом воздухе

1. Выполнение измерений начинают согласно схеме, приведенной ниже. Результаты измерений заносят в таблицы.

│ │ L /4  │ L /4   │ L /4   │ L /4   ││

100 │ │  6    │  6     │  6     │  6     ││ 100

--->│ │<----->│<------>│<------>│<------>││<---

┌────┼ ┼───────┼────────┼────────┼────────┼┼────┐

│    │ │       │        │        │        ││    │

└─\  │ │       │        │        │        ││  /─┘

\│ │       │        │        │        ││/

└─┼───────┴────────┴────────┴────────┼┴

│                L                 │

│                 6                │

│<-------------------------------->│

┌─┬─┬─────────────────────────────────────────┬─┬─┐

│ │ │  o       o        o        o        o   │ │ │

│ │ │  /\      /\       /\       /\       /\  │ │ │

└─┴─┴──┼───────┼────────┼────────┼────────┼───┴─┴─┘

Точка    Точка     Точка     Точка    Точка

замера 1  замера 2  замера 3  замера 4  замера 5

Таблица 1

Нижний пояс главной балки 1

| Точка 1 | Точка 2 | Точка 3 | Точка 4 | Точка 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическая толщина пояса, мм |  |  |  |  |

Таблица 2

Нижний пояс главной балки 2

| Точка 1 | Точка 2 | Точка 3 | Точка 4 | Точка 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическая толщина пояса, мм |  |  |  |  |

При толщине пояса согласно паспорту крана _____ мм.

2. При получении (хотя бы в одном из замеров) фактической толщины пояса менее 90% первоначальной измерения продолжают не менее чем в 4 точках, отстоящих от точки первоначального замера приблизительно на 100 мм. Аналогичные замеры продолжают до тех пор, пока не будет обнаружена фактическая граница зоны нижнего пояса, пораженного коррозией.

3. По результатам проведенных замеров вычерчивают схему (по произвольной форме, но с указанием размеров распространения и степени поражения) зоны нижнего пояса, пораженного коррозией, которую прикладывают к ведомости дефектов.

4. Аналогично выполняют измерения для вспомогательных мостов, рам тележек и концевых балок кранов.

Приложение С5

Параметры элементов сборочных единиц крана,

подвергаемые контролю при проведении работ

по обследованию кранов мостового типа

┌───────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┐

│ Сборочная единица │Вид дефекта, при котором│   Вид контроля,   │

│  (узел) крана и   │дальнейшая эксплуатация │    необходимые    │

│    проверяемые    │элемента не допускается │   средства для    │

│     параметры     │                        │выполнения контроля│

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│         1         │           2            │         3         │

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│1. Крюковая        │                        │                   │

│подвеска:          │                        │                   │

│ а) профиль желоба │Износ ручья блока более │Шаблон             │

│блоков             │40% первоначального     │                   │

│                   │радиуса ручья           │                   │

│ б) поверхность    │Трещины желоба и реборд.│Внешний осмотр,    │

│желоба и реборд    │Наружные сколы реборд на│лупа               │

│блоков             │длине более 50% d       │                   │

│                   │                 каната │                   │

│ в) вращение блоков│Затруднение вращения.   │Внешний осмотр     │

│                   │Наличие проскальзывания │                   │

│                   │каната относительно     │                   │

│                   │блока при подъеме и     │                   │

│                   │опускании подвески      │                   │

│ г) наличие торце- │Отсутствие шайб или     │Внешний осмотр     │

│вых шайб на оси,   │ослабление их креплений │                   │

│траверсе и их      │                        │                   │

│креплений          │                        │                   │

│ д) наличие кожухов│Отсутствие кожухов и    │Внешний осмотр,    │

│(ограждений) и их  │ослабление их креплений │ключи необходимых  │

│креплений          │                        │размеров           │

│ е) зазор между    │Зазор более 20% диаметра│Линейка измеритель-│

│ограждением и      │каната                  │ная                │

│блоком             │                        │                   │

│ ж) износ однорого-│Износ более 10% перво-  │Штангенциркуль     │

│го крюка           │начальной высоты верти- │                   │

│                   │кального сечения зева   │                   │

│                   │крюка                   │                   │

│ з) износ двурогого│Износ более 10% перво-  │Штангенциркуль     │

│крюка              │начальной высоты верти- │                   │

│                   │кального сечения зева   │                   │

│                   │крюка или более 10%     │                   │

│                   │сечения под углом 45° к │                   │

│                   │вертикали               │                   │

│ и) целостность    │Наличие трещин, волосо- │Внешний осмотр,    │

│крюка              │вин, закатов            │лупа               │

│ к) вращение крюка │Отсутствие свободного   │Свободный поворот  │

│                   │вращения                │от руки            │

│ л) наличие стопор-│Отсутствие стопорной    │Внешний осмотр и   │

│ной планки и ее    │планки или ослабление   │ключи необходимых  │

│крепления          │ее крепления            │размеров           │

│ м) состояние пре- │Невозврат замка в исход-│Внешний осмотр и   │

│дохранительного    │ное положение под дей-  │отвод замка рукой  │

│замка              │ствием собственного веса│                   │

│                   │или пружины             │                   │

│ н) наличие смазки │Наличие скрипа, отсутст-│Внешний осмотр,    │

│                   │вие смазки              │прослушивание      │

│ о) состояние щек  │Трещины в щеках, травер-│Внешний осмотр,    │

│траверсы и сварных │се или сварных швах     │лупа               │

│соединений         │                        │                   │

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│2. Верхний и урав- │                        │                   │

│нительный блоки:   │                        │                   │

│ а) наличие верхних│Отсутствие деталей и ос-│Внешний осмотр и   │

│накладных деталей и│лабление их креплений   │ключи необходимых  │

│их креплений       │                        │размеров           │

│ б) состояние опор-│Наличие трещин или      │Внешний осмотр,    │

│ных деталей и свар-│вмятин                  │лупа               │

│ных швов           │                        │                   │

│ в) поверхность же-│Трещины желоба и реборд.│Внешний осмотр,    │

│лоба и реборд      │Наружные сколы реборд на│лупа               │

│блоков             │длине более 50% d       │                   │

│                   │                 каната │                   │

│                   │Износ ручья блока более │Шаблон             │

│                   │40% первоначального     │                   │

│                   │радиуса ручья           │                   │

│ г) вращение блоков│Затруднение вращения.   │Внешний осмотр     │

│                   │Наличие проскальзывания │                   │

│                   │каната относительно     │                   │

│                   │блока при подъеме и     │                   │

│                   │опускании подвески      │                   │

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│3. Канатный        │                        │                   │

│барабан:           │                        │                   │

│ а) износ ручья    │Наличие износа ручья    │Внешний осмотр,    │

│барабана           │барабана по профилю     │шаблон             │

│                   │более 2 мм              │                   │

│ б) износ выступов │Уменьшение высоты высту-│Линейка, штанген-  │

│ручья под канат    │пов более 50% первона-  │циркуль            │

│                   │чальной                 │                   │

│ в) состояние по-  │Наличие выбоин и трещин │Внешний осмотр,    │

│верхности ручья под│                        │лупа               │

│канат              │                        │                   │

│ г) крепление      │Отсутствие накладок или │Внешний осмотр,    │

│каната             │ослабление их креплений,│ключи необходимых  │

│                   │отсутствие запасных     │размеров           │

│                   │витков каната           │                   │

│ л) состояние под- │Ослабление креплений    │Внешний осмотр     │

│шипников качения   │корпусов, крышек, от-   │                   │

│                   │сутствие смазки, наличие│                   │

│                   │трещин, ослабление      │                   │

│                   │посадок                 │                   │

│ е) наличие и      │Наличие течи смазки,    │Внешний осмотр     │

│обильность смазки  │отсутствие обильной     │                   │

│зубчатой ступицы   │смазки на зубьях ступицы│                   │

│ ж) крепление      │Отсутствие отдельных    │Внешний осмотр,    │

│зубчатой ступицы   │крепежных изделий или   │ключи необходимых  │

│                   │ослабление их затяжки   │размеров           │

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│4. Тормоз:         │                        │                   │

│ а) состояние      │Наличие поломок         │Внешний осмотр     │

│пружины            │                        │                   │

│ б) наличие смазки │Отсутствие выступания   │Внешний осмотр     │

│в шарнирных        │смазки на выходе        │                   │

│соединениях        │шарниров                │                   │

│ в) тормозная      │Износ более 50% перво-  │Штангенциркуль, ли-│

│обкладка           │начальной толщины. Нали-│нейка измерительная│

│                   │чие трещин              │                   │

│ г) длина хода     │Больше установленной    │Штангенциркуль,    │

│штока              │паспортной предельной   │линейка            │

│                   │величины                │измерительная      │

│ д) крепление      │Отсутствие отдельных    │Внешний осмотр и   │

│тормоза            │крепежных изделий или   │ключи необходимых  │

│                   │ослабление их затяжки   │размеров           │

│ е) состояние      │Отсутствие жидкости,    │Внешний осмотр,    │

│гидротолкателя или │течь жидкости через     │ключи необходимых  │

│электромагнита     │уплотнения в корпусе    │размеров, универ-  │

│                   │гидротолкателя. Заедания│сальный электро-   │

│                   │при срабатывании. Нали- │измерительный      │

│                   │чие обрыва фазы         │прибор             │

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│5. Редуктор:       │                        │                   │

│ а) уровень масла  │Уровень масла не нахо-  │Внешний осмотр     │

│                   │дится между контрольными│                   │

│                   │рисками маслоуказателя  │                   │

│ б) крепление      │Отсутствие отдельных    │Внешний осмотр,    │

│редуктора          │крепежных изделий или   │ключи необходимых  │

│                   │ослабление их затяжки   │размеров           │

│ в) состояние      │Площадь, занимаемая мел-│Внешний осмотр,    │

│поверхности зубьев │кими углублениями и     │лупа               │

│колес              │(или) порами более 20%  │                   │

│                   │поверхности зуба. Нали- │                   │

│                   │чие следов усталости на │                   │

│                   │поверхности зубьев      │                   │

│ г) толщина зубьев │Износ зубьев колес для  │Штангензубомер или │

│колес              │редукторов подъема более│необходимый шаблон │

│                   │15% и редукторов пере-  │                   │

│                   │движения - 20% первона- │                   │

│                   │чальной толщины         │                   │

│ д) подшипники ка- │Наличие трещин и разры- │Внешний осмотр     │

│чения              │вов в кольцах и сепара- │и измерения (при   │

│                   │торах, блестящий накат  │необходимости)     │

│                   │на дорожках качения,    │                   │

│                   │большой радиальный за-  │                   │

│                   │зор, ослабление посадок │                   │

│                   │колец, сильный нагрев   │                   │

│                   │при эксплуатации        │                   │

│ е) надежность по- │Наличие ослабления поса-│Внешний осмотр     │

│садок зубчатых     │док зубчатых колес      │                   │

│колес на валах     │                        │                   │

│ ж) отсутствие течи│Нарушение герметичности │Внешний осмотр     │

│масла через разъем │разъема корпуса и       │                   │

│корпуса редуктора  │наличие течи масла      │                   │

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│6. Ходовые колеса: │                        │                   │

│ а) состояние      │Наличие трещин и зака-  │Внешний осмотр,    │

│колеса             │тов. Наличие вмятин и   │лупа               │

│                   │выбоин                  │                   │

│ б) состояние по-  │Уменьшение диаметра     │Внешний осмотр и   │

│верхности катания  │вследствие износа более │замеры. Калибр,    │

│колеса и реборд    │чем на 2% первоначально-│штангенциркуль,    │

│                   │го (или 0,5% для кранов │измерительная      │

│                   │с центральным приводом).│линейка            │

│                   │Наличие износа реборд   │                   │

│                   │более 50% от их первона-│                   │

│                   │чальной толщины         │                   │

│ в) крепление буксы│Отсутствие отдельных    │Внешний осмотр     │

│и ее крышек        │крепежных изделий или   │и ключи необходимых│

│                   │ослабление их затяжки   │размеров           │

│ г) состояние под- │Наличие трещин и раз-   │Внешний осмотр     │

│шипников качения   │рывов в кольцах и сепа- │                   │

│                   │раторах, блестящий на-  │                   │

│                   │кат на дорожках качения,│                   │

│                   │большой радиальный за-  │                   │

│                   │зор, ослабление посадок │                   │

│                   │колец, сильный нагрев   │                   │

│                   │во время эксплуатации   │                   │

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│7. Муфта зубчатая: │                        │                   │

│ а) крепление полу-│Отсутствие отдельных    │Внешний осмотр и   │

│муфты и кольца     │крепежных изделий или   │ключи необходимых  │

│уплотнения         │ослабление их затяжки   │размеров           │

│ б) осевой ход     │Наличие осевого хода    │Линейка измеритель-│

│приводного вала    │приводного вала, отлич- │ная                │

│                   │ного от заданного, рав- │                   │

│                   │ного 2 - 4 мм           │                   │

│ в) толщина зубьев │Уменьшение толщины      │Тангенциальный     │

│втулки и обоймы    │зуба вследствие износа  │штангензубомер     │

│                   │более 15% первоначальной│                   │

│ г) надежность по- │Наличие ослабления по-  │Внешний осмотр     │

│садок зубчатых вту-│садок                   │и универсальные    │

│лок, полумуфт и    │                        │приспособления     │

│тормозных шкивов;  │                        │                   │

│ д) наличие смазки │Отсутствие достаточного │Внешний осмотр     │

│                   │количества смазки в зуб-│через заливное     │

│                   │чатой полости           │отверстие          │

│ е) состояние по-  │Наличие выбоин, царапин │Внешний осмотр,    │

│верхности тормозно-│и смазки на поверхности.│замеры, штангенцир-│

│го шкива           │Поверхностный износ     │куль или калибр    │

│                   │шкива более 25% перво-  │                   │

│                   │начальной толщины       │                   │

│ ж) крепление полу-│Отсутствие отдельных    │Внешний осмотр и   │

│муфты и тормозного │крепежных изделий или   │ключи необходимых  │

│шкива              │ослабление их затяжки   │размеров           │

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│8. Устройство      │                        │                   │

│буферное и буфер:  │                        │                   │

│ а) наличие буферов│Отсутствие или неком-   │Внешний осмотр     │

│и их работоспособ- │плектность упругих эле- │                   │

│ность              │ментов буферов          │                   │

│ б) крепление буфе-│Отсутствие отдельных    │Внешний осмотр и   │

│ров                │крепежных изделий или   │ключи необходимых  │

│                   │ослабление их затяжки   │размеров           │

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│9. Кабина:         │                        │                   │

│ а) крепление      │Отсутствие отдельных    │Внешний осмотр     │

│кабины             │крепежных изделий и     │и ключи необходимых│

│                   │ослабление их затяжки   │размеров           │

│ б) состояние дета-│Наличие трещин, вмятин в│Внешний осмотр,    │

│лей подвески и     │деталях подвески кабины,│лупа               │

│сварных швов       │а также трещин в сварных│                   │

│                   │швах                    │                   │

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│10. Кабина для     │                        │                   │

│обслуживания трол- │                        │                   │

│леев (при наличии):│                        │                   │

│крепление кабины   │Отсутствие отдельных    │Внешний осмотр,    │

│                   │крепежных изделий или   │лупа, ключи необхо-│

│                   │ослабление их затяжки,  │димых размеров     │

│                   │наличие трещин в сварных│                   │

│                   │швах                    │                   │

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│11. Канаты:        │                        │                   │

│ а) состояние      │Наличие загрязнения и   │Внешний осмотр, лу-│

│смазки каната      │пересыхания смазки      │па, штангенциркуль │

│ б) состояние      │Наличие браковочных     │                   │

│каната             │признаков каната, ука-  │                   │

│                   │занных в инструкции по  │                   │

│                   │эксплуатации крана. При │                   │

│                   │отсутствии использовать │                   │

│                   │приложение 10 Правил    │                   │

│                   │Госгортехнадзора СССР   │                   │

│                   │или стандарт ИСО 4309   │                   │

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│12. Металлоконст-  │                        │                   │

│рукция моста крана │                        │                   │

│и тележки:         │                        │                   │

│ а) состояние      │Наличие шелушения краски│Внешний осмотр     │

│окраски, степень   │(с данным дефектом кран │                   │

│коррозии           │может эксплуатироваться │                   │

│                   │до очередного ремонта)  │                   │

│                   │Наличие многочисленных  │Внешний осмотр,    │

│                   │участков коррозии,      │применение УЗД тол-│

│                   │превышающей величины,   │щиномера (согласно │

│                   │указанные в наст. РД    │наст. РД)          │

│ б) состояние несу-│Наличие усталостных тре-│Внешний осмотр,    │

│щих элементов      │щин в основном металле и│применение приборов│

│металлоконструкций │(или) сварных швах      │неразрушающего     │

│                   │                        │контроля (согласно │

│                   │                        │наст. РД)          │

│ в) прогиб моста   │Наличие остаточного     │Струна, отвес, ли- │

│                   │прогиба моста выше ука- │нейка измерительная│

│                   │занного в настоящем РД  │(согласно наст. РД)│

│                   │по обследованию кранов  │                   │

│                   │данного типа            │                   │

│ г) состояние      │Появление выпучиваний в │Внешний осмотр     │

│стенок пролетных   │стенках пролетных балок │                   │

│балок              │                        │                   │

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│13. Концевые выклю-│                        │                   │

│чатели, щитки,     │                        │                   │

│линейка конечных   │                        │                   │

│выключателей:      │                        │                   │

│ а) наличие        │Отсутствие отдельных    │Внешний осмотр     │

│паспортного комп-  │деталей комплекта       │                   │

│лекта оборудования │                        │                   │

│ б) состояние креп-│Отсутствие отдельных    │Внешний осмотр и   │

│лений              │крепежных изделий и     │ключи необходимых  │

│                   │ослабление их затяжки   │размеров           │

│ в) состояние и    │Наличие открытых не-    │Внешний осмотр,    │

│работоспособность  │использованных отвер-   │ключи необходимых  │

│конечных           │стий, грязи и пыли,     │размеров, отвертка │

│выключателей       │ослабление контактных   │                   │

│                   │соединений и заземления │                   │

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│14. Защитная панель│Нарушение регулировки   │Внешний осмотр,    │

│                   │контактора и групповых  │ключи необходимых  │

│                   │реле, ослабление кон-   │размеров, отвертка │

│                   │тактных соединений аппа-│                   │

│                   │ратов и заземления,     │                   │

│                   │наличие смазки в тру-   │                   │

│                   │щихся парах "металл -   │                   │

│                   │пластмасса"             │                   │

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│15. Кулачковые     │Наличие заеданий, зна-  │Внешний осмотр,    │

│контроллеры и      │чительных усилий при    │ключи необходимых  │

│командоконтроллеры │вращении вала, оплав-   │размеров, отвертка,│

│                   │ление контактов, ослаб- │штангенциркуль     │

│                   │ление контактных со-    │                   │

│                   │единений и заземления,  │                   │

│                   │неисправность гибких    │                   │

│                   │соединений. Наличие     │                   │

│                   │износа контактов более  │                   │

│                   │50% первоначальной      │                   │

│                   │толщины                 │                   │

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│16. Электродвигате-│Наличие металлической   │Внешний осмотр,    │

│ли с фазным ротором│и угольной пыли в каме- │мегомметр, ключи   │

│                   │рах контактных колец,   │необходимых разме- │

│                   │износ щеток, подгорание │ров, отвертка      │

│                   │контактных колец,       │                   │

│                   │ослабление контактных   │                   │

│                   │соединений и заземления,│                   │

│                   │повышенный нагрев       │                   │

│                   │подшипников, снижение   │                   │

│                   │сопротивления изоляции  │                   │

│                   │ниже 0,5 МОм            │                   │

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│17. Электродвигате-│Повышенный нагрев       │Внешний осмотр,    │

│ли короткозамкнутые│подшипников, снижение   │мегомметр, ключи   │

│                   │сопротивления изоляции  │необходимых разме- │

│                   │статора ниже 0,5 МОм    │ров, отвертка      │

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│18. Магнитные      │Наличие грязи, пыли,    │Внешний осмотр,    │

│пускатели          │подгорания контактов,   │линейка измеритель-│

│                   │отсутствие воздушного   │ная, щуп, надфиль, │

│                   │зазора, заедание под-   │напильник, ключи   │

│                   │вижных частей, наличие  │необходимых разме- │

│                   │трещин на короткозамк-  │ров и отвертка     │

│                   │нутых витках или        │                   │

│                   │отсутствие витков       │                   │

│                   │Нарушение регулировки   │Внешний осмотр,    │

│                   │механической блокировки │линейка измеритель-│

│                   │реверсивных пускателей, │ная, щуп, надфиль, │

│                   │ослабление контактных   │напильник, ключи   │

│                   │соединений и заземления.│необходимых разме- │

│                   │Наличие "провала" менее │ров и отвертка     │

│                   │2 мм. Отсутствие требуе-│                   │

│                   │мого зазора (не менее   │                   │

│                   │2 - 2,5 мм) между под-  │                   │

│                   │вижными контактами при  │                   │

│                   │регулировке механической│                   │

│                   │блокировки              │                   │

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│19. Магнитные      │Наличие грязи, пыли,    │Внешний осмотр,    │

│контроллеры и      │задеваний контактов за  │ключи необходимых  │

│реверсоры          │камеры и подвижных маг- │размеров, отвертка │

│                   │нитных систем за каркас │                   │

│                   │катушки. Заедание под-  │                   │

│                   │вижных частей контролле-│                   │

│                   │ров и реверсоров, нали- │                   │

│                   │чие трещин в коротко-   │                   │

│                   │замкнутых витках непод- │                   │

│                   │вижной части магнитной  │                   │

│                   │системы.                │                   │

│                   │Чрезмерный нагрев ка-   │                   │

│                   │тушки, подгорание кон-  │                   │

│                   │тактов, ослабление кон- │                   │

│                   │тактных соединений      │                   │

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│20. Резисторы типов│Наличие грязи, пыли,    │Внешний осмотр,    │

│НФ и НК            │неисправностей и раско- │ключи необходимых  │

│                   │лов изоляторов, ослаб-  │размеров, отвертка │

│                   │ление контактных соеди- │                   │

│                   │нений и заземления      │                   │

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│21. Кабельный      │                        │                   │

│токоподвод:        │                        │                   │

│ а) монорельс      │Наличие вмятин, изгибов,│Внешний осмотр     │

│                   │а также выступов в      │                   │

│                   │стыках                  │                   │

│ б) скольжение ка- │Заедания и значительные │Внешний осмотр,    │

│реток по монорельсу│усилия при скольжении   │проверка перемеще- │

│                   │кареток                 │ния вручную        │

├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤

│22. Схема          │Несрабатывание защиты   │Внешний осмотр и   │

│блокировок         │при открывании двери,   │проверка срабаты-  │

│                   │люка и т.д.             │вания              │

└───────────────────┴────────────────────────┴───────────────────┘

Приложение Т5

Рекомендуемое

Форма акта обследования

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер АО "Сервис"

(руководитель организации,

проводившей обследование крана)

________________ Петров И.И.

(подпись)      (Ф.И.О.)

16 августа 1997 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. Общие сведения по крану

| Тип крана | Мостовой |
| --- | --- |
| Завод-изготовитель | ПО "Кран" |
| Заводской номер | 1158 |
| Регистрационный номер | 147 |
| Город (село и т.п.), где установ- лен кран | г. Истра, Московская обл. |
| Объект, где установлен кран | Склад |
| Организация - владелец крана | АО "Деталь" |

2. Сведения об организации, проводившей обследование

| Наименование организации, прово- дившей обследование | АО "Сервис" |
| --- | --- |
| Номер лицензии Госгортехнадзора России | 12 О-ХХ/ХХХ |
| Дата выдачи лицензии, срок действия | 24.05.95 - 3 года |
| N приказа на проведение данного обследования | 22 |
| Комиссия провела (указать первич- ное или повторное) обследование | Второе повторное |
| Обследование проведено в соответствии с требованиями | РД 10-112-5-97, РД 10-112-96, ч. 1, РД РосЭК-001 |
| Номера учтенных экземпляров РД, указанных в предыдущей строке | 64, 17, 14 |

3. Паспортные данные по крану

| Грузовой момент, т х м, или гру- зоподъемность, т (ненужное зачеркнуть) | 20 |
| --- | --- |
| Дата изготовления крана | 1964 г., март |
| Группа классификации (режима работы) | А5 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1 |
| Может быть установлен в ветровом районе по ГОСТ 1451 или в помещении | I - III |
| Нижний и верхний пределы по температуре рабочего состояния | -40 °С; +40 °С |
| Допустимая сейсмичность района установки | До 6 баллов |
| Возможность установки в пожаро- опасной среде категории | Не предусмотрена |
| Возможность установки во взрыво- опасной среде категории | Не предусмотрена |
| Проводился ли капитальный ремонт | Нет |

4. Соответствие фактических условий использования

крана паспортным данным

| Соответствие по виду выполняемых работ | Соответствует |
| --- | --- |
| Соответствие по группе классифи- кации (режиму работы) | Соответствует |
| По нижнему и верхнему пределам температур места установки | Соответствует |
| По ветровому району места установки | Соответствует |
| По сейсмичности зоны установки | Соответствует |
| По характеристике среды (пожаро- опасная, взрывоопасная, агрессив- ная и т.п.) | Соответствует |
| По состоянию эксплуатационной документации | Отсутствует приложение 2 ИЭ |
| По состоянию кранового пути | Не соответствует |
| По функционированию системы ТОиР | Нет графика ТОиР |

5. Результаты обследования

| Общее состояние крана (исправное, неисправное, работоспособное или неработоспособное) |  | Работоспособное |
| --- | --- | --- |
| Достижение предела по установлен- ной группе классификации |  | Предел не перейден |
| Необходимость выполнения оценки остаточного ресурса ("да" или "нет") |  | Нет |
| Общее число дефектов (по ведомос- ти дефектов) |  | 8 |
| в том числе | Устранены при проведении данного обследования | 3 |
|  | Требуют устранения до нача- ла дальнейшей эксплуатации | - |
|  | Должны быть устранены за срок, указанный в Ведомости дефектов | 2 |
|  | Должны быть устранены при очередном ТОиР | 3 |
| Масса груза при проведении статических испытаний, т |  | 25,0 |
| Масса груза при проведении динамических испытаний, т |  | 22,0 |
| Дефекты по результатам испытаний |  | Не обнаружены |

6. Заключение комиссии

| Кран допущен к дальнейшей эксплуатации на срок до (указать срок до следующего обследования) | Апрель 1999 |
| --- | --- |
| Кран подлежит ремонту (поставить "+" или "-") | - |
| Кран подлежит списанию (поставить "+" или "-") | - |

7. Рекомендации по изменению паспортных данных

и (или) уточнению условий использования

| Ограничение зоны обслуживания | До выполнения работ по замене участка изношенного кранового рельса над 7-й колонной, ограничить зону использования крана участком между 1-й и 6-й колоннами |
| --- | --- |

Вниманию владельца крана!

1. За невыполнение рекомендаций настоящего акта и неустранение замечаний, отмеченных в ведомости дефектов, комиссия, проводившая обследование, ответственности не несет.

2. Данный акт является неотъемлемой частью паспорта крана.

Приложения:

1. Ведомость дефектов (передается владельцу крана и во ВНИИПТМАШ).

2. Справка о характере работ, выполняемых краном.

3. Выписка из паспорта об основных параметрах крана.

4. Копия приказа владельца крана о проведении обследования.

5. Акт о проведении статических и динамических испытаний.

6. Результаты проверки химического состава и механических свойств металла несущих элементов металлоконструкций (если проводились).

7. Заключение по результатам неразрушающего контроля (если проводился) с указанием вида контроля и мест, где это выполнялось.

8. Заключение о состоянии кранового пути.

Примечания: 1. Приложения 2 - 8 хранятся в архиве организации, проводившей обследование, и передаются владельцу крана, если это было предусмотрено договором.

2. При выполнении по результатам обследования оценки остаточного ресурса копия отчета и расчеты должны быть направлены во ВНИИПТМАШ.

Председатель комиссии:             ___________________ Иванов Ю.И.

(подпись)

Члены комиссии:                    ___________________ Петров С.И.

(подпись)

___________________  Сухой Ю.С.

(подпись)

Приложение У5

Проведение статических и динамических испытаний крана.

Измерение остаточного прогиба металлоконструкции крана

а) Подготовка к испытаниям

1. К испытаниям предъявляется кран, находящийся в работоспособном состоянии, укомплектованный в соответствии с технической и эксплуатационной документацией.

2. Испытательная площадка должна быть освобождена от постороннего оборудования, затрудняющего проведение испытаний.

3.  Для  проведения статических и динамических испытаний крана

заказчик    подготавливает    грузы    массой 1,0Q   , 1,1Q      и

ном      ном

1,25Q   , где Q    - номинальная  грузоподъемность  крана согласно

ном       ном

паспорту.

4. Крановый путь под краном должен соответствовать Правилам и иметь документы согласно РД 10-138-97.

Протяженность рельсового пути должна обеспечивать разгон крана до номинальной скорости, движение его с номинальной скоростью на длине пути не менее 3 баз крана и последующее торможение до полной остановки.

б) Последовательность проведения статических испытаний

1. Тележку устанавливают в середине пролета (или в крайнем рабочем вылете консоли - при проведении испытания на консоли козлового крана).

2. Выполняют проверку внешнего состояния металлоконструкции, механизмов и грузозахватных органов на отсутствие трещин, видимых остаточных деформаций и других подобных дефектов.

3. К верхнему поясу пролетной балки в середине моста (или в крайнем рабочем вылете консоли козлового крана) прикрепляют стальную струну с грузиком, который обеспечивает ее натяжение. Для отсчета величины деформации на полу здания (или на земле) рядом с грузиком в вертикальном направлении закрепляют линейку таким образом, чтобы перемещения подвешенного грузика можно было отсчитывать по ее шкале.

4. Отсчитывают по шкале линейки и фиксируют начальное положение подвешенного грузика.

5. Испытательный   груз,  равный 1,25Q   , поднимают  на 100 -

ном

200 мм  от   поверхности   пола  (земли)  и  выдерживают  в  таком

положении в течение 10 мин.

Сразу после подъема испытательного груза фиксируют относительно линейки новое положение подвешенного на стальной струне грузика, контролирующего прогиб металлоконструкции под нагрузкой, и результат записывают в протокол испытаний.

Внимание! Если после подъема испытательного груза будет зафиксировано постепенное или внезапное опускание грузика, подвешенного на стальной струне, испытательный груз немедленно опускают и испытания прекращают до выяснения причин обнаруженного явления.

6. По окончании 10 мин. испытательный груз опускают на поверхность пола (земли) и по шкале линейки выполняют повторную фиксацию положения грузика, подвешенного на стальной струне, а результат записывают в протокол испытаний.

Результаты статических испытаний считаются удовлетворительными, если статический прогиб моста (консоли) во время испытаний не превысил расчетную (для металлоконструкции данного крана) величину, не обнаружено нарастание прогиба после подъема или остаточного прогиба после опускания испытательного груза.

Примечания: 1. Допускается стальную струну с грузиком прикреплять непосредственно к строительным конструкциям, расположенным над центром пролета крана. В этом случае линейку закрепляют непосредственно на главной балке крана и отсчет последующего перемещения линейки ведут относительно неподвижного положения грузика.

2. Для кранов редкого использования, расположенных в научно-исследовательских центрах, объектах энергетики и т.п., по согласованию с головной организацией по краностроению и госгортехнадзором разрешается проводить статические испытания с использованием нагрузочных приспособлений.

3. В сомнительных случаях при проведении статических испытаний козловых кранов рекомендуется одновременно замерять и перемещения колес от просадки кранового пути.

в) Последовательность проведения динамических испытаний <*>

--------------------------------

<*> Для кранов, спроектированных и изготовленных с учетом стандарта ИСО 4310, динамические испытания следует проводить согласно указанному стандарту.

1. Динамические испытания проводят в целях проверки работоспособности механизмов крана и действия тормозов при повышенных нагрузках.

Кран считают выдержавшим динамические испытания, если будет установлено, что при 3 - 4 рабочих циклах подъема, перемещения и опускания груза механизмы крана полностью сохраняют проектную работоспособность и после окончания испытаний в результате последующего осмотра не обнаружено повреждений, ослабления соединений и перегрева отдельных элементов механизмов.

Управление краном во время испытаний должно осуществляться согласно правилам, приведенным в технической документации.

2. Динамические испытания крана следует проводить при совместной работе механизмов, разрешенных паспортом крана, которые создают максимальные испытательные нагрузки.

Испытания должны включать повторный пуск и останов, в том числе и из промежуточных положений с поднятым испытательным грузом, при этом не должно происходить возвратного движения испытательного груза.

3.  Масса  испытательного груза во время испытаний должна быть

равна 1,1Q   , если    иное   не   оговорено   в  эксплуатационной

ном

документации на кран.

4. По окончании проведения испытаний проводится внешний осмотр всех механизмов крана, и при наличии внешних признаков перегрева (появления постороннего запаха, дыма и т.п.) выполняется замер температуры обмоток электродвигателей и (или) тормозных обкладок.

При наличии доступа измерение температуры выполняется с помощью контактного термометра.

Температуру обмоток электродвигателей можно измерять косвенным методом через изменение их сопротивления в результате нагрева с использованием измерительного моста постоянного тока.